Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HUNEDOARA

DE STAT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 1 din 27.02.2017

Revizuită 1 la 29.11.2018

Revizuită 2 la ……………

PROIECT

Operator: SC CARMEUSE HOLDING SRL BRAŞOV

Adresa: Str. Carierei, nr. 127 A, Braşov, judeţul Braşov

Punct de lucru: SC CARMEUSE HOLDING SRL- Punct de lucru Chişcădaga

Locaţia activităţii: Str. Principală, nr. 1, Chişcădaga, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara

Categoria de activitate conform:

- Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Activitate principală: Cod CAEN 2352 – Fabricarea varului şi ipsosului (IPPC)

Alte activități desfășurate pe amplasament

- Activităţi care se supun procedurii de autorizare: 3811- Colectarea deşeurilor nepericuloase; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 5210 Depozitari; 7219 Cercetare-dezvoltare in alte ştiinţe naturale si inginerie; 7220 Cercetare dezvoltare in ştiinţe sociale si umaniste

- Activităţi care nu se supun procedurii de autorizare: 5224 Manipulări; 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcţii;

- Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3, 3.1 b) | Industria mineralelor Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu Producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone pe zi | 040614 | 2.A.2 |

- Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | 3. c. iii | Industria minereurilor Instalaţii de producție de: Clinchere de ciment sau var în alte tipuri de cuptoare |

Emisă de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

Data emiterii:  27.02.2017 . Prezenta AIM este valabila 10 ani.

Data revizuirii 2: ……

Data expirării: 26.02.2027

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC CARMEUSE HOLDING SRL BRAŞOV

Sediul social: Str. Carierei, nr. 127 A, Braşov, judeţul Braşov

Certificat de înregistrare: Seria B Nr. 1406099 din 13.05.2008

Cod unic de înregistrare: CUI: 15379680/18.04.2003

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/2938/13.12.2004

Compania părinte: SC CARMEUSE HOLDING SRL

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC CARMEUSE HOLDING SRL cu punctul de lucru SC CARMEUSE HOLDING SRL – PL Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara, înregistrată la APM Hunedoara cu nr. 5320/14.06.2019,

– în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu, a punctelor de vedere, înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului prin anunțuri publice în mass-media și pe site-ul APM Hunedoara;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

– în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

– în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

– în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

–Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT): - Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu şi a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 26 martie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 210/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu 2013/163/UE - valabilă începând cu 09.04.2013;

În condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei:  FABRICA DE VAR

Amplasată în: Chişcădaga, str. Principală, nr. 1, com. Şoimuş, judeţul Hunedoara

Operator: S.C. Carmeuse Holding S.R.L Braşov

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toare măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM |
| --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | 500 (2cuptoare a 250 tone/cuptor/zi) | tone/zi |

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare întocmit în vederea revizuirii autorizaţiei integrate de mediu şi completări ulterioare;

- Extras CF nr.:  62411; 62628; 64082;

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1406099 din 13.05.2008, numărul de ordine în Registrul Comerţului: J08/2938/13.12.2004, CUI: 15379680/18.04.2003, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Certificat constatator nr. 74167/05.10.2018 eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 373 din 13.12.2016, valabilitate 31.12.2019 eliberată de Direcţia Naţonală "Apele Romane" Direcţia Apelor Mureş;

- Autorizaţia nr. 34/20.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 05.12.2014;

- Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 3006480454/2014, încheiat cu SC GDF SUEZ Energy Romania SA;

- Contract pentru livrarea de apă industrială şi folosirea canalizării încheiat la 27.05.2003 cu HeidelbergCement România SA (SC Casial SA la acel moment).

- Contract cadru nr. 1055/2014 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2014-2020, incheiat cu SC Ceprocim SA;

- Contract de servicii nr. 7007/2014, prelungit prin act adiţional nr. 3/2017, încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie- ICEMENERG, pentru analize fizico-chimice probe combustibil solid;

- Contract de prestări servicii nr. 1/2012/55/2013, încheiat cu SC Rompetrol Quality Control SRL pentru efectuarea de determinări/analize pentru caracteristici gaze naturale;

- Contract de vânzare cumpărare nr. 3755/26.06.2013 şi act adiţional nr. 7/22.06.2016, încheiat cu SC Dodi Business SRL pentru achiziţionare/reparare paleţi din lemn;

- Contract nr. 2/01.05.2018 încheiat cu SC Ecorom Prestatii SRL pentru vidanjare şi transport ape uzate de la SC Carmeuse Holding SRL la SC HeidelbergCement România  SA, prelungit cu act aditional 1 din 15.04.2019

- Contract de prestări servicii nr. 769/04.05.2016, încheiat cu SC Rian Consult SRL pentru preluare deşeuri industriale și act adițional/19.03.2018;

- Contract pentru prestarea a serviciilor de salubrizare nr. SOI/CH/234 din 13.02.2019 încheiat cu  Brai Cata SRL;

- Contract cadru de vânzare-cumpărare deșeuri reciclabile pentru valorificarea acestora nr. 8248/15.12.2016, prelungit prin Act adional nr. 782/29.06.2018, incheiat cu SC Refarom SA;

- Contract pentru transferarea responsabilității în vederea îndeplinirii obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje nr. 1297/26.02.2018/373/01.03.2018, încheiat cu Financiar Recycling SA;

- Contract pentru preluarea obligațiilor de  valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje nr. C290/01.06.2017, încheiat cu Rom Pack Management SA;

- Protocol de colaborare încheiat cu Asociația Recolamp 4478/21.06.2017 în vederea colectării deșeurilor provenite din echipamente de iluminat;

- Contract de prestări servicii nr. M17027C/2017/3428/12.05.2017, încheiat cu Wessling România SRL Târgu Mureș, pentru efectuarea măsurătorilor de emisii, imisii, zgomot;

- Fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice utilizate;

- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

Anexe:

- Anexa 1 – Plan amplasament;

- Anexa 2 – Schemă flux tehnologic;

- Anexa 3 – Reţele apă;

- Anexa 4 -  Calcul încadrare SEVESO;

- Anexa 5 - Conformare BAT

- Anexa 6 – Influenţa amestecurilor destinate stabilizării asupra solurilor

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Hunedoara şi GNM - Comisariatul Judeţean Hunedoara;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă de mediu o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni

Nu e cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza în activitatea pe care o desfăşoară pe amplasament şi la terţi, materii prime şi auxiliare, conform tabelului de mai jos:

| Tip | Denumire | Încadrare | Can titate | UM | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie/ utilizare | Mod de depozitare | Periculo zitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Calcar | Materie prima | 292400 | t/an | Carbonat de calciu Ca CO3 | Obţinere var bulgări | Siloz în incinta, cu o capacitate de 3200 t, H=16m | - |
|  | Filer | Materie prima | Cantităţi variabile, funcţie de solicita rea care există pe piaţă pentru produ sul respectiv | t/an | Carbonat de calciu Ca CO3 | Obţinere CL 70 şi amestecuri | Siloz în incinta, cu o capacitate de 150 mc, H=12,9 m | - |
|  | Tuf vulcanic | Materie prima |  | t/an | Roca naturala/ SiO2 | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m | - |
|  | Zgură din metalurgie | Materie prima |  | t/an | Oxizi metalici Fe2O3, MnO, SiO2 | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m | - |
|  | Cenuşă de termocen trală | Materie prima |  | t/an | Oxizi/silicaţi de Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, S, Ti, Na | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m |  |
|  | Gips | Materie prima |  | t/an | CaSO4+2 H2O | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m | Vezi tab. Subst. Ch. periculoase |
|  | Praf de var | Materie prima |  | t/an | CaO | Obţinere amestecuri | buncăr metalic/big-baguri în spaţiu special amenajat |  |
|  | Ciment | Materie prima |  | t/an | Clincher de ciment/Praf de clincher | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m |  |
|  | Dietilen- glicol | altele |  | t/an | C4 H10 O3 | Măcinare var | Spatiu special amenajat, inchis/ platformă betonată |  |
| Deșeu1 | cod 10 01 01 cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04*) (producător Kronoșpan) | Materie prima |  | t/an | Oxizi, sulfaţi de mangan, Oxid, sulfură, clorură de bariu | Obţinere amestecuri | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m | - |
|  | 10 01 02 cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui (producător Veolia Energie Iaşi SA) |  |  |  | Oxizi de Si, Al, Fe |  | Siloz capacitate 80 mc si H=13.5 m |  |
| Alte materii | Saci pentru var hidratat | ambalaj | 3485000 | buc/ an | celuloza | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat | - |
|  | Big-bag-uri | ambalaj | 5000 | buc/ an | rafie | Ambalare produs fini | Magazie sau spatiu betonat |  |
|  | Folie de plastic | ambalaj | 50 | t/an | polietilena | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat; | - |
|  | Paleti de lemn | ambalaj | 85000 | buc/ an | lemn | Ambalare produs finit | Magazie sau spatiu betonat | - |
|  | Saci filtru(fibra sticla) | altele | 560 | buc/ an | fibra stică/textil | Epurare gaz | Magazie sau spatiu betonat | - |
|  | Saci filtru(textili) | altele | 1000 | buc/ an |  |  |  |  |
|  | Caramizi refractare | altele | 100 | t/an | Magnezitice si silico- alum. | Reparaţii cuptoare | Magazie sau spatiu betonat | - |
| Alte materii | Unsoare multifuncţi onală | altele | 0,25 | t/an | Produs pe bază de ulei mineral cu extract DMSO sub 3 % | Întreţinere utilaje | Recipiente originale, spaţiu amenajat | - |
|  | Ulei de motor şi transmisie | altele | 0,22 | t/an | Amestec de hidrocarburi | Întreţinere utilaje | Butoaie metalice amplasate intr-un spatiu special amenajat, betonat prevăzut cu cuve de retenţie | - |
|  | Ulei hidraulic | altele | 0,22 | t/an |  |  |  |  |
| Sust. Ch. Peric. | Oxigen | altele | 0,33 | t/an | O2 | Atelier mecanic- Sudura (intretinere utilaje) | Tuburi metalice în spaţii special amenajate | Vezi tabel substanţe chimice periculoase |
|  | Acetilenă | altele | 0,025 | t/an | C2H2 |  |  |  |
|  | Motorină | combustibili | 17,85 | t/an | Amestec de hidrocarburi | Alimentare vehicule din dotare | Tanc special de pastrare cu pereti dubli şi sistem de prevenire a exploziilor |  |
|  | Substanţe chimice de laborator | altele | Cf. pct. 6.7.3 |  | Vezi tabel subst. chimice de laborator | Uz laborator | Magzie laborator-ambalaje originale producători |  |

1Deşeurile trecute în tabel, au fost testate în vederea utilizării la producerea amestecurilor;

Operatorul îşi propune utilizarea unei game mai variate de deşeuri - ca înlocuitori de materii prime, conform listei prezentate în anexa 1.

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia ţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigen | O2 | 0,33 | t/an | H270 | Ox. Gas1 |
| Acetilenă | C2H2 | 0,025 | t/an | H220 | Flam gas 1 |
| Motorină | Amestec de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în moleculă | 17,85 | t/an | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411, | Flam. Liq. 3), , Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2 |
| Dietilenglicol | C4 H10 O3 | Cantităţi variabile, funcţie de solicitarea care există pe piaţă pentru produsul respectiv | t/an | H302, H373 | Acute Tox. 4, STOT RE 2 |
| Ciment | Clincher de ciment Portland |  |  | H315, H 317, H 318, H335 | Skin Irrit 2,Skin Sens 1, Eye Dam 1 |
| Ghips | CaSO4+2 H2O |  |  | H315, H317,H319, H335 | Skin Irrit 2,Skin Sens 1, Eye Dam 1 |
| Praf de var | CaO |  |  | H315,H318,H335 | Skin Irrit 2, Asp Irrit 3, Eye Dam 1 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

6.7.2. Operatorul va aplica pentru produsele proprii/va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE.

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator

| Substanţă/ Preparat | Substanţă chimică | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid clorhidric 1N | HCl | 30 | l | H315,H319,H335 | Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3 |
| Acid clorhidric 37% | HCl | 5 | l | H314, H335, H290 | Skin Irrit 2, STOT SE 3, Corrosive to metals |
| Alcool etilic p.a | C2H5OH | 4 | l | H 225 | Liq. Infl. categoria 2, |
| Acid acetic p.a | C2H4O2 | 5 | l | H226, H314 | Liq. Infl. categoria 3, Skin Corr. 1B |
| Apa oxigenata | H2O2 | 1 | l | H318 | Eye Irrit. 2 |
| Amoniac solutie | NH3 | 3 | l | H314, H400, H335 | Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, STOT SE 3 |
| Clorura de amoniu | NH4Cl | 1 | Kg | H302, H319 | Acute Tox. 4 (*) Eye Irrit. 2 |
| Carbonat de sodiu anhidru | Na2CO3 | 1 | Kg | H319 | Iritarea gravă a ochilor, |
| Hidroxid de potasiu | KOH | 1 | Kg | H290,H302,H314 | Poate fi corosiv pentru metale. Nociv în caz de înghiţire, Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor |
| Titriplex III | C10H18N2Na2O10 | 1 | Kg | H332, H373 | Nociv in caz de inhalare Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată |

6.7.4. Substanţe şi preparate chimice nepericuloase folosite în laborator

- carbonat de calciu (CaCO3 ) – 50 gr.;

- trietanolamina (C6H15NO3) – 1 litru.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 373 din 13.12.2016, cu valabilitate 31.12.2019 eliberată de Direcţia Naţonală "Apele Romane" Direcţia Apelor Mureş

7.1.1  Alimentarea cu apă

Sursa de alimentare cu apă este reţeaua de alimentare cu apă a SC HeidelbergCement Romania SA.

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de apă potabilă a SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga în baza contractului nr. 5/27.05.2003 încheiat între părţi. Apa este utilizată în scop igienico-sanitar pentru personal şi întreţinerea curăţeniei.

Apa potabilă pentru personal: se distribuie apă îmbuteliată.

Volume şi debite de apă autorizate:

-	debit zilnic maxim: 3,85 mc/zi=0,04 l/s

-	debit zilnic mediu:  3,21  mc/zi=0,03 l/s

-	debit orar maxim:   2,7   mc/zi=0,02 l/s

Anual 1,17mii mc.

Instalaţii de captare şi transport : racord la reţeaua de apă Dn 50 mm a SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga, prevăzut cu apometru.

Instalaţii de distribuţie: reţea realizată din tuburi de oţel Dn 50 mm.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică: din reţeaua  SC HeidelbergCement Romania SA, se face în baza aceluiaşi contract menţionat la apa potabilă. Este utilizată în scop tehnologic pentru fabricarea varului hidratat(o parte fiind înglobată în produsul finit, iar o parte se evaporă în proces),  in scop PSI şi pentru alimentarea centralei termice.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:   240 mc/zi= 2,8 l/s

- debit zilnic mediu:    200 mc/zi= 2,3 l/s

- debit zilnic minim:    51 mc/zi= 0,5 l/s

Anual 73 mii mc.

Consum de apă specific maxim pentru o tona de var hidratat – 0,52 mc.

Instalaţii de captare: racord la reţeaua de apă a SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga.

Instalaţii de captare: nu e cazul

Instalaţii de tratare şi transport: nu este cazul.

Instalaţii de distribuţie: reţea ramificată realizată din tuburi de oţel Dn 50 mm.

Apa pentru stingerea incendiilor: nu este menţionat separat un volum de apă pentru stingerea incendiilor, acesta este cuprins în consumul de apă tehnologică.

Volume de apă asigurate pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 243,85 mc; Q zi mediu = 203,21 mc; Q zi minim =53,7 mc;  V anual = 74,1 mii mc

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de apă: scop menajer+scop tehnologic: 74,1 mii mc/an şi debite zilnice conform datelor din tabel

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| Apă potabilă | 3,85 | 3,21 |
| Apă tehnologică | 240 | 200 |
| Total | 243,85 | 203,21 |

Gradul de recirculare internă a apei: R = 0.

7.1.2  Ape subterane

Pânza de apă freatică se află la adâncimi cuprinse între 1m şi peste 10 m.

Având în vedere că întreaga platformă pe care se desfăşoară activitatea instalaţiei este betonată şi cantitatea de apă uzată rezultată este mică (apa menajeră şi apa uzată de la laborator după tratare), iar reţeaua de canalizare preia atât apa uzată cât şi pe cea pluvială şi le dirijează către SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga, nu sunt create condiţii pentru a fi afectate apele subterane.

Influenţa activităţilor de pe amplasament asupra calităţii apei subterane este monitorizată pentru întreg amplasamentul de operatorul SC HeidelbergCement Romania SA.

# 7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

# 7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

# 7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

# 7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Energia electrică pe amplasament este asigurată din reţeaua SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga prin contractul de furnizare nr. 5/2011. Alimentarea cu energie electrică se realizează prin cabluri subterane şi aeriene, prin intermediul posturilor de transformare proprii. Echipamentele de transformare nu conţin PCB-uri.

Pentru optimizarea consumurilor specifice de energie au fost intocmite bilanturi energetice. Societatea este supusă auditurilor energetice, ultimul fiind realizat în anul 2015. În urma recomandărilor auditurilor, în cadrul societăţii au fost luate următoatrele măsuri:

- Înlocuire instalaţie aer comprimat;

- Înlocuire acţionare moară cu bile ;

- Înlocuire parţială iluminat clasic cu LED;

- revizie anuală conform grafic reductoare, electromotoare, utilizare lubrefianţi sintetici;

- reglarea excesului de aer de ardere şi optimizarea arderii combustibilului la centrala termică.

Energia termică se obţine prin arderea combustibilului solid şi a gazului metan.

Principalii consumatori sunt: cuptoarele Maerz şi cazanul centralei termice.

Consumurile specifice de energie pentru activitatea autorizată, în comparaţie cu cerinţele

BAT sunt prezentate în tabelul următor:

| Activitatea consumatoare | Consum specific de energie | Prevederi BAT |
| --- | --- | --- |
| Producerea varului bulgari (calcinare) | 36 kWh/t | 20-40 kwh/t |
| Macinarea varului | 27 kwh/t | 10-40 kw/t |
| Hidratarea varului | 16 kwh/t | 5-30 kwh/t |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Combustibilii utilizaţi în procesul de producţie sunt: gazul metan, cărbune, biomasa.

Gazul metan este furnizat de operatorul SC GDF SUEZ Energy Romania SA în baza contractului închieat cu SC Carmeuse Holding SRL.

Combustibilul solid: lignit, cărbune negru şi/sau cocs - trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate impuse prin specificaţiile tehnice, în special cele referitoare la puterea calorică şi  conţinutul de sulf.

La data eliberării prezentei AIM, operatorul foloseşte conform contractelor comerciale încheiate cu furnizorii: lignit (conţinut sulf cca 0,3%) - provenienţă Germania şi cocs (conţinut sulf cca 3%) - provenienţă Ungaria.

Biomasa - constituită din lemn (tocătură de lemn).

# Consum specific energie termică: 3,6-3,75 GJ/t de var bulgări;  prevederi BAT:

# 3,2 – 4,2 GJ/t;

Pentru alimentarea utilajelor proprii din dotare (motostivuitor şi ifron) se foloseşte drept combustibil motorina.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE  EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Suprafaţa amplasamentului pe care-şi desfăşoară activitatea operatorul SC Carmeuse Holding SRL-Punct de lucru Chiscadaga este de 12065 mp.  Din aceasta, 1585 mp o reprezintă suprafaţa construită, 10156 mp platforme betonate, căi de acces, parcare şi 324 mp zonă verde.

Punctul de lucru este situat în localitatea Chişcădaga, str. Principală nr. 1, com. Soimuş, jud. Hunedoara şi se află pe aceaşi platformă industrială pe care-şi desfăşoară activitatea şi SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga, care are ca obiect de activitate producerea cimentului.

Cei doi operatori au preluat instalaţiile de producere a varului şi cimentului, după scindarea fostului combinat de ciment a cărui construcţie a început în anul 1972 şi s-a încheiat în 1976. Pe amplasament nu au fost consemnate poluări istorice.

Coordonatele geografice ale amplasamentului: longitudine estică  22° 52´07.71,

latitudine nordică  45° 57´16.09

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 22.870488166809085 | 335110.09 |
| Latitudine | 45.95668432455785 | 497419.76 |

Amplasare în teritoriu: Chişcădaga, str. Principală nr. 1, com. Soimuş, jud. Hunedoara.

Accesul la amplasamentul fabricii se face din DJ 706 A Deva-Brad prin poarta nr. 2.

Vecinătăţi:

- NV – SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga, cale ferată uzinală, pârâul Căian

  - NE şi E – SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga, poarta nr. 2; drum judetean nr. 706A; locuinţe sat Chişcădaga; linia de înaltă tensiune(35 kV); canal necadastral afluent al Căianului (aflat la cca 100 m de amplasament);

-    S – SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga;

Singura localitate  care se află în imediata vecinătate a amplasamentului este satul Chişcădaga.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

| Tip arie | Distanţă de la obiectiv/Arie protejată |
| --- | --- |
| Rezervaţia Boholt | 4,2 km |
| Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga | 6,7 km |
| RO SCI 0110 Calcarele Măgura Băiţei categ. IUCN IV, tip mixt | 7 km |
| ROSCI 0054 Dealul Cetăţii Deva, categ. IUCN IV, tip mixt | 7,3 km |
| ROSCI 0136 Pădurea Bejan, categ. IUCN IV, tip forestier | 11,2 km |

Unităţi structurale pe amplasament:

Construcţiile din cadrul societăţii sunt executate în general din:

- beton armat monolit sau prefabricat, acoperit cu plăci de beton, izolate;

- zidărie de carămidă acoperite cu tablă ondulată;

- structuri metalice;

Construcţiile sunt poziţionate la sol şi suprateran. Nu există construcţii care să includă componente de azbociment. Curtea amplasamentului este betonată în proporţie de 97 %, toate operaţiile tehnologice efectuându-se numai în zona betonată. În estul amplasamentului, spre poarta 2, de-a lungul gardului care delimitează proprietatea SC Carmeuse Holding SRL de zona locuită, este amenajat un spaţiu verde.

Starea suprafeţelor betonate este bună. Sunt utilizate toate clădirile din dotare.

Unităţile stucturale care asigură desfăşurarea fluxului tehnologic şi a activităţilor auxiliare, se compun din:

- 2 cuptoare pentru arderea calcarului, tip Maerz;

- silozuri/buncăre pentru stocarea materiilor prime/auxiliare şi a produselor finite;

- construcţii/hale - în care se află amplasate liniile tehnologice/utilajele necesare desfăşurării unor procese principale/auxiliare, sau sunt destinate stocării matrerialelor auxiliare/produselor finite (hală hidratare, hală paletizare, hală suflante, staţie compresoare, instalaţie amestec, ateliere mentenanţă, laborator, magazii/spaţii special amenajate pentru stocare  uleiuri uzate, acetilenă, oxigen, ambalaje, piesele de schimb agabaritice, deşeuri);

- construcţii care asigură fluxul de transport pentru materii prime/materiale auxiliare/produse finite; estacadele transportoarelor cu bandă sunt închise cu tablă ondulată şi panouri fonoizolante;

- construcţiile care compun staţia de combustibil solid;

- construcţiile pentru asigurarea utilităţilor;

- container care închide instalaţia de alimentare cu motorină - compusă din rezervor suprateran  de 5000 l cu pereti dublii si sistem de prevenire a exploziilor, pompă distribuţie motorină;

- cântar auto;

- cântar CFR;

- clădire administrativă;

- pod bascula si gard;

- corp administrativ (include și noul laborator) și parcare acoperită;

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale activitatea se încadrează la punctul 3 - Industria mineralelor, 3.1 Producerea cimentului, varului şi oxidului de magneziu, b) Producerea varului în cuptoare cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone pe zi.

În cadrul S.C. Carmeuse Holding S.R.L. - Punct de lucru Chişcădaga se obţin mai multe sortimente de var (var nestins bulgari, var măcinat, var hidratat).

Pe lângă produsul principal – varul, operatorul mai  fabrică şi alte produse pe bază de var prin amestecarea acestuia cu alte componente – rezultând amestecuri şi mixturi (activitate NON IPPC).

Pe langă var (praf de var), componentele folosite pentru amestecuri şi mixturi sunt: filer, ciment, tuf vulcanic, cenuşă de termocentrală, zgură din metalurgie, ghips, deşeu cenușă – cod 10 01 01, 10 01 02, alte deșeuri – nominalizate în anexa 1 a prezentei AIM, care pot fi folosite ca înlocuitori de materii prime.

Cantitatea medie de produse finite obţinută anual, calculată la capacitatea de 500 tone/zi (2*250 tone/cuptor/zi) şi la un regim de lucru de 340 zile/an (având în vedere şi perioadele de timp necesare pentru mentenanţă), este prezentată în tabelul de mai jos:

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs | var bulgări | 170000 | t/an | Materiale de construcţie |
| Produs | var hidratat | 85000 | t/an |  |
| Produs | var măcinat | 50000 | t/an |  |
| Produs | Mixturi | Funcţie de comenzi | t/an | Materiale de construcţie, stabilizare soluri |
| Produs | Amestec | Funcţie de comenzi | t/an | Materiale de construcţie, stabilizare soluri si altele |

Activitatea principală desfăşurată pe amplasament este obţinerea varului nestins, care se desfăşoară în 2 cuptoare verticale de tip Maerz, cuptoare regenerative cu flux paralel (PFRK), cu capacitatea de 250 tone/cuptor/zi.

Fluxurile tehnologice desfăşurate pe amplasament sunt descrise mai jos:

- Flux var bulgari

Procesul de fabricaţie al varului bulgări cuprinde urmatoarele faze:

- pregătirea şi transportul materiilor prime;

- extracţia şi dozarea calcarului;

- arderea calcarului;

- extracţia şi dozarea varului bulgări.

Materia primă- calcarul – poate fi aprovizionată din două surse:

- SC HeidelbergCement Romania SA - Punct de lucru Chişcădaga (Cariera Măgura Feredeului);

- SC Carmeuse Holding SRL – Punct de lucru Pojoga (Cariera Pojoga).

Calcarul cu granulaţia de 35-120 mm este adus prin intermediul unui releu de benzi transportoare de la SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga până la silozul de calcar (capacitate  de 3200 tone) al SC Carmeuse Holding SRL Braşov – Punct de lucru Chişcădaga. Silozul de calcar este împărţit in două compartimente, prin intermediul unui perete despărţitor în formă de arc de cerc, pentru depozitarea a două fracţii granulometrice: 35-60 (fracţia mică) şi 60-120 (fracţia mare). Separarea celor două fracţii se realizează prin intermediul unui ciur vibrator, în urma operaţiei se îndepărtează şi fracţia cu granulaţie mai mică de 35 mm, care este reântoarsă prin intermediul unei benzi transportoare la SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcădaga.

In cazul utilizării calcarului din Cariera Pojoga, acesta vine gata pregătit din punct de vedere granulometric pe cele 2 fracţii, iar alimentarea în flux are loc pe banda transportoare care alimentează buncărul comun al cuptoarelor Maerz.

Extragerea calcarului din siloz se face pe la partea inferioară, folosind extractoarele vibratoare (ciururi), iar transportul la buncărul tampon (capacitate 80 tone) comun celor două cuptoare, printr-un sistem de benzi transportoare. Buncărul tampon este prevăzut cu două compartimente egale între ele, fiecare din acestea fiind destinat stocării unei fracţii.

Din acest buncăr se realizează alimentarea - în sistem sandviş (fracţia mică alternează cu fracţia mare) a buncărelor cântar aferente cuptoarelor, prin intemediul extractoarelor vibratoare (1 pentru fracţia mică şi 1pentru fracţia mare).

Transportul şarjelor de la buncărele cântar la cuptoare se realizează prin intermediul skipurilor care alimentează cuptoarele pe la partea superioară.

Alimentarea cu combustibil se face în flux paralel cu cea de calcar.

Caracteristicile tehnice ale cuptoarelor Maerz sunt:

Tip: cuptor regenerativ cu flux paralel(PFRK)

Număr cuve: 2 cuve rectangulare

Capacitate proiectată: 250 t/zi/cuptor

Şarja: 4000 kg calcar

Consum specific de energie: 3750 kJ/kg var

Temperatura- zona canale de legatură: 950-1100°C

Temperatura gaze evacuate: 70-150°C

Presiune gaz: 2.5-5 bar

Cele două cuve, paralele ale cuptorului Maerz sunt legate între ele, la limita inferioară a zonei de ardere, prin intermediul unor canale de legatură. Cuptorul are o funcţionare nestaţionară, ciclică, fiecare cuvă trecând succesiv prin două perioade de câte cca. 10-15 minute, una de ardere şi una de regenerare, separate între ele de perioade scurte, numite inversări, de cca. 1 minut. După inversare, cuva care s-a aflat în ardere intră în perioada de regenerare iar cuva cealaltă intră în ardere.

Procesul de decarbonatare a calcarului are loc la temperatura de 940 -1060 ºC, căldura necesară decarbonatării rezultă în urma arderii combustibililor: gaz metan şi/sau cărbune.

Circulaţia calcarului se face de sus în jos in echicurent cu gazele de ardere.

Se prezintă mai jos reacţiile care au loc în cuptor în timpul procesului de decarbonatare:

to>800oC

CaCO3 + caldura                          CaO + CO2

to>550oC

MgCO3 + caldura                          MgO + CO2

Reacţii chimice care mai pot avea loc in funcţie de compoziţia calcarului:

MgCO3 = MgO +CO2

CaCO3 + MgCO3 = CaO + MgO +2CO2

SiO2 + CaO = CaOSiO2

Al2O3 + CaO = CaOAl2O3

Fe2O3 + CaO = CaOFe2O3

Cuptoarele sunt automatizate astfel încât procesul tehnologic este controlat şi reglat de către calculatoarele de proces. Acestea asigură transmiterea comenzilor către echipamentele care asigură reglarea parametrilor, astfel încât să se obţină calitatea dorită pentru produsul finit.

În partea inferioară, cuptorul de decarbonatare a calcarului se termină cu un buncăr de recepţie comun pentru ambele cuve, care are rolul de a primi şi stoca, pe timp limitat, varul rezultat în urma procesului de decarbonatare. Buncărul de receptie are secţiune rectangulară, iar la partea inferioară este construit sub forma de pâlnie pentru golirea în mod continuu a varului, prin intermediul unui extractor vibrator.

Transportul varului bulgări de la cuptoare la cota 27,5 m, se realizează prin intermediul unui elevator  ELCA- 40, care-l preia de pe benzile transportoare pe care l-a deversat extractorul vibrator.

La cota 27,5m, elevatorul descarcă varul bulgări pe o banda transportoare care-l deversează într-o palnie.

Pâlnia este prevazută cu un sistem cu clapeţi care permite:

- descărcarea varului bulgări direct în fluxul de var marunţit, caz în care înaintea silozului de var mărunţit se găseşte moara cu ciocane care efectuează măcinarea varului bulgari recepţionat de pe banda transportoare, la dimensiuni cuprinse între 0-10 mm. Varul mărunţit trece apoi, prin intermediul ecluzei celulare Φ 300 mm, în silozul de var mărunţit. Silozul de var mărunţit are dimensiunile Φ=2,75m şi H=12,6 m şi un volum de 80 mc.

- descărcarea varului în silozurile de var bulgări.

Din aceste silozuri varul bulgări poate fi dirijat spre hidratare, sortare, sau spre încărcare ca var bulgări nesortat.

Livrarea varului bulgări se face direct în mijloacele de transport printr-o bandă transportoare.

Sortarea – se obţine cu ajutorul instalaţiei de sortare compusă din concasor cu valţuri, ciur cu trei nivele de sortare în intervalul 0-50 mm, transportoare elicoidale, elevator cu cupe.

Fracţiile sortate în urma ciuruirii sunt dirijate în funcţie de sortiment în silozul de var mărunţit, silozul de var bulgări, sau prin intermediul a două benzi cu sens reversibil şi un sistem de clapete spre manşa de încărcare var sortat (auto - vrac sau big-bag-uri).

- Flux var măcinat

Pentru obţinerea varului măcinat se foloseşte varul mărunţit, stocat în silozul de var mărunţit. Acesta este extras din siloz, dirijat şi dozat prin intermediul unui transportor elicoidal cu turaţie variabilă şi alimentat în moara tip Lösche prin intermediul unei pâlnii. Varul măcinat din moară este transportat de curentul de aer introdus pe la baza morii în separatorul morii, unde are loc separarea particolelor grosiere de cele fine.

Particulele grosiere, sub acţiunea forţei centrifuge dată de paleţii separatorului, se lovesc de pereţii acestuia şi cad înapoi în moară, fiind introduse din nou în circuitul de măcinare.

Particulele fine sunt dirijate prin conducte în 2 cicloane unde se depun, fiind apoi extrase de dozatoare celulare şi introduse in silozul de var măcinat.

În vederea expediţiei, varul măcinat este extras din siloz cu ajutorul unui şnec dublu (cu doi arbori) care alimentează un transportor elicoidal. Din acest transportor, varul este descărcat direct in vagoane CFR sau în maşini, prin intermediul unei garnituri telescopic, pe linia a doua de var.

- Flux var hidratat

Varul bulgări destinat fabricării varului hidratat este extras din silozul de var bulgări cu ajutorul unui alimentator cu farfurie şi introdus în moara cu cionane care mărunţeşte varul până la dimensiunea de max. 15 mm.

Din moara cu ciocane, varul mărunţit trece printr-un sistem de trasport format din: ecluză celulară, transportor elicoidal, elevator ELCA, transportor elicoidal, pentru a ajunge în buncărul tampon al hidratorului (capacitate 5 tone). De aici este extras cu ajutorul unui alimentator cu farfurie şi introdus în hidratorul cu trei trepte. Odată cu introducerea varului în hidrator se introduce şi apa care este dozată volumetric. Prin hidratare se obţine var stins sub formă de pulbere uscată. Productivitatea instalaţiei de hidratare este de 16 t/h.

În timpul hidratării are loc reacţia:

CaO + H2O = Ca(OH)2 + căldură

Varul calcic hidratat este extras printr-un transportor elicoidal cu dublu sens şi deversat într-un elevator tip ELCA. Elevatorul transportă varul la o cotă superioară unde îl descarcă într-un şnec cascadă care alimentează un separator dublu care are rolul de a separa particulele fine de cele grosiere.

Particulele fine sunt evacuate cu ajutorul unui dozator celular prin intermediul unei rigole şi a unei pâlnii într-un elevator de depozitare, iar de aici pe o altă rigolă un diverter şi iar o rigolă până  în silozul de var calcic hidratat  CL 90 cu o capacitate de 350 tone.

Particulele grosiere (grişul) sunt evacuate printr-o pâlnie într-un şnec care alimentează o moară cu bile care le macină în vederea micşorării dimensiunii, apoi sunt reintroduse în circuitul de separare prin intermediul şnecului cu dublu sens (elevator, şnec cascadă, separator).

Fabricarea CL70

Fabricarea varului calcic hidratat CL70 se realizează pe aceeaşi instalaţie ca şi varul calcic hidratat CL 90 adăugându-se filer de calcar. Punctul în care se introduce filerul este transportorul elicoidal cu dublu sens.

Stocarea filerului se face într-un siloz cu o capacitate de 150 tone. Încărcarea silozului se realizează direct din maşină cu care este aprovizionat filerul, prin intermediul unei conducte care face legătura între maşină şi siloz.

Filerul este extras din siloz prin intermediul unei ecluze celulare. Ecluza celulară este cu turaţie variabilă şi împreună cu un şnec cântăritor formează sistemul de dozare al filerului. După dozare filerul este transportat prin intermediul unui şnec şi a unei rigole până la şnecul cu dublu sens.

Din acest punct procesul de fabricatie decurge la fel ca şi in cazul varului calcic hidratat CL 90.

Varul calcic hidratat CL 70 se depozitează într-un siloz cu o capacitate de 732.6 tone.

Menţiune: Cele dou sortimente de var hidratat pot fi stocate în oricare din cele 2 silozuri, funcţie de comenzile existente la un moment dat.

Insacuire-paletizare-infoliere var hidratat

Din silozul de var calcic hidratat CL90, varul este extras cu extractoare care alimentează un şnec de preluare care descarcă varul printr-o pâlnie într-un elevator, care-l transportă la cota superioară a buncărului tampon al instalaţiei de însăcuire.

Extracţia varului calcic hidratat  CL 70  din siloz se face prin intermediul unei ecluze celulare cu turaţie variabilă, apoi prin intermediul a două şnecuri este transportat în elevator.

Începând cu elevatorul, circuitul de transport al varului hidratat la buncărul tampon al instalaţiei de însăcuire este comun pentru cele două sortimente. Transportul celor două sortimente de var nu se face concomitent (ci succesiv).

Maşina de însăcuit este de tip HAVER&BOECKER cu 8 guri, cu o capacitate de 40 t/h şi este alimentată din buncăr prin intermediul unei secvenţe automate. Alimentarea maşinii de însăcuit cu saci se face automat de către un aplicator HAVER&BOECKER. Sacii sunt incărcaţi pe aplicator sub forma unei role care conţine 2500 saci.

Sacii cu var hidratat sunt preluaţi de un sistem de benzi care asigură direcţionarea acestora spre sistemul de paletizare (aşezare automată a sacilor pe paleţi de lemn şi apoi infolierea acestora) tip BEUMER cu o capacitate de 40 paleti/h. Un transportor cu role transportă paleţii infoliaţi în vederea depozitării. Aceştia sunt preluaţi cu ajutorul motostivuitoarelor şi stivuiţi în locurile special amenajate.

Sistemul de benzi poate fi adaptat şi pentru încărcarea sacilor direct în mijloacele de transport. Varul însăcuit se expediază fie cu vagon CF, fie cu mijloace auto.

Desprăfuirea instalaţiei de însăcuire se realizează cu un filtru cu saci Jet Puls care asigură desprăfuirea maşinii de însăcuit şi a utilajelor adiacente.

Varul hidratat poate fi expediat şi vrac, prin încărcare în cisterne auto sau vagoane direct din silozurile de var hidratat.

Obţinerea amestecurilor/mixturilor-

Amestecurile/mixturile sunt o varietate de lianţi pe bază de var şi alte componente, folosiţi în scopul stabilizării solurilor în construcţii şi ingineria civilă.

Gama de produse de acest tip apare sub  denumirea comerciala de ViaCalco

Instalaţie amestec 1 (dozare şi amestec pentru praf de var şi cenuşă de termocentrală)

Instalaţia este alcătuită din două silozuri metalice cu o capacitate de 85 m3 fiecare, amplasate peste pasarela de expediţie var măcinat. Alimentarea buncărelor se realizează pneumatic direct din cisterne. Silozurile sunt desprăfuite cu filtre cu saci puls jet.

Şnecurile extractoare de la silozurile de mix deversează într-un şnec comun cu capacitate de 40 t/h şi apoi in şnecul de amestec de 50 t/h. Incarcarea in masina se face prin intermediul unei manse telescopice. Tot in acest punct se poate face si incarcarea vagoanelor de tip UCS.

Produsul rezultat poate fi folosit la lucrări de infrastructură şi construcţii, pentru stabilizarea solurilor.

Instalaţie amestec 2- Obţinerea mixturilor

Mixturile sunt amestecuri obţinute din var măcinat şi diverse materiale(tuf vulcanic, zgură, cenușă, deşeuri: corespunzătoare dpdv calitativ cu cerinţele impuse de specificaţiile tehnice), reţetele fiind stabilite în funcţie de calitatea şi destinaţia produsului finit solicitat de beneficiar (stabilizare soluri sau alte destinaţii).

Instalaţia amestec 2 - este amplasată între cuptorul 1 şi silozurile de var şi constă din 4 silozuri metalice cu o capacitate de 80 m3 fiecare. Încărcarea silozurilor se face pneumatic. Obţinerea amestecului are loc în şnecul de mixare (transportor elicoidal de capacitate 100 mc/h) unde este alimentat varul măcinat (adus din siloz printr-un sistem de şnecuri) şi materialul(lele) de amestec din silozurile aferente (extrase/alimentate prin ecluze/şnecuri). Din camera de comanda se seteaza reteta in procente masice si cantitatea de material care urmeaza sa fie incarcata, pneumatic, in masina. Sistemul automat controleaza cantitatile introduse si cantitatea finala. Mixul se produce doar la livrare, nu exista spatiu tampon pentru stocare. Silozurile sunt desprafuite cu filtre cu saci puls jet.

Prin utilizarea deşeurilor nepericuloase ca substituienţi de materii prime la obţinerea amestecurilor, operatorul execută operaţia de valorificare R5, definită conform anexei 3 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor:

R5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice.

Pe amplasamentul fabricii de var mai sunt utilizate pentru stocarea diverselor materii prime/subsituienţi de materii prime utilizate/ţi la obţinerea mixturilor, trei silozuri metalice mobile, de capacitate: 2 buc. de 76 mc, 1 buc. de 58 mc. Silozurile sunt considerate mobile deoarece fixarea lor pe amplasament a fost realizată simplu, cu şuruburi în platforma betonată. Mutarea în alte zone (funcţie de necesităţi), se face prin desfacerea şuruburilor şi transportul lor (cu un mijloc de transport).

Condiţii pentru utilizarea deşeurilor nepericuloase la obţinerea amestecurilor (ca şi substituienţi de materii prime),

- la obţinerea amestecurilor/mixturilor se vor utiliza numai deşeurile nepericuloase, adică deşeurile care au fost analizate, clasificate, codificate, încadrate, de producătorii/deţinătorii acestora în conformitate cu prevederile: &7. Lista deşeurilor, art. 7-9, din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- titularul prezentei AIM trebuie să deţină pentru fiecare deşeu utilizat pentru obţinerea amestecurilor: buletine de analiza/teste/alte documente relevante (după caz), o caracterizarea a deşeurilor prin prisma prevederilor Regulamentului UE nr. 1357/2014, atestarea încadrării deşeului în indicatorii impuşi prin specificaţiile/agrementele tehnice pentru utilizarea în produsul ViaCalco, rezultatele/concluziile după efectuarea testelor asupra produselor finite în care au fost utilizate deşeuri; aceste documente vor fi transmise pentru fiecare deşeu, odată cu notificarea, la APM Hunedoara, înainte de utilizarea în mixturi a deşeurilor din anexa 1 la prezenta AIM;

-	teste sol

Desfăşurarea operaţiilor la terţi, aplicarea amestecurilor – constă în:

- Determinarea caracteristicilor solului care urmează a fi stabilizat prin aplicarea produselor de tip ViaCalco, în scopul stabilirii tipului adecvat de amestec;

- Determinarea caracteristicilor solului stabilizat (după aplicarea produsului ViaCalco), în scopul verificării eficienţei stabilizării;

Pentru aceste determinări se foloseşte – laboratorul mobil – (dotare proprie Carmeuse) care este un autovehicul utilat cu dotările necesare funcţionării unui laborator de acest tip.

Laboratorul mobil se deplasează la fiecare locaţie pentru care titularul prezentei AIM furnizează produse şi execută lucrări de stabilizare.

Procedeul de stabilizare presupune adăugarea la solul supus stabilizării a tipului adecvat de produs pulverulent ViaCalco într-o cantitate definită, urmată de mixarea lor cu ajutorul unor utilaje speciale.

Scopul acestei tehnologii este imbunatatirea terenurilor cu rezistente mecanice reduse, stabilizarea taluzelor si a versantilor si cresterea capacitatii portante a terenurilor pentru sistemele rutiere.

Stabilizarea efectiva are loc datorita unor modificari fizico-chimice rezultate prin intrepatrunderea particolelor de pamant cu cele din lianti in prezenta apei (umiditatea din sol, sau daca este necesar aport de apă). In urma acestor modificari, se formeaza compusi insolubili care dau rezistenta in timp a structurii.

Conform agrementelului tehnic in vigoare, cantitatea de liant adăugată este limitata – la cca 5% din masa uscata a pamantului tratat.

In vederea asigurarii conditiilor de siguranta şi securitate in munca, precum si evitarea efectectelor adverse asupra mediului, Carmeuse a pus in practica o producedura (Safe Blend Procedure) de verificare a componentelor care intra in produsele ViaCalco®.

Aceasta procedura este aplicabila pentru toate fabricile Carmeuse Europa, care manipuleaza si folosesc in produsele destinate stabilizarii pamantului materiale precum cenusi zburatoare de termocentrala sau alte materiale secundare provenite din procese industriale (cenusa de vatra, tunder, zgura de metalurgie, praf de var, ciment, gips) sau naturale (tuf vulcanic, filer de calcar).

Prin procedură sunt stabilite pentru amestec limite pentru concentraţiile metalelor grele/dioxine, furani, PCB, sulfaţi, compuşi halogenaţi.

Carmeuse desfăşoară incercari periodice pentru verificarea conformităţii cu limitele impuse.

Aceste verificari realizate asupra calitatii amestecurilor garanteaza, prin natura procesului respectarea cerintelor Ordin 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, in ceea ce priveste valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri.

Activitatea de cercetare: se realizează pe amplasament în cazul în care sunt necesare teste de laborator pentru dezvoltarea de produse noi din var.

Obţinerea produselor finite presupune  parcurgerea următoarele faze ale procesului tehnologic:

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi a etapelor / fazelor | Instalaţii / Echipamente / Parametri specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Obţinere var bulgări | - transport materie primă(calcar); | - sistem benzi transportoare; |
|  | - recepţie materie primă (calcar); | - siloz 2 compartimente, capacitate 2460 mc; 3200 tone; |
|  | - extragere calcar din siloz şi transport calcar la buncăr tampon, comun pentru cele 2 cuptoare | - extractoare vibratoare şi sistem de benzi transportoare, buncăr capacitate 80 mc; |
|  | - dozare calcar; | - sisteme dozare (buncăr cântar)- 2 buc; |
|  | - transport calcar la cuptor; | - schip – 2 buc; |
|  | - arderea calcarului (decarbonatare); | - cuptor de var vertical, regenerativ cu flux parallel (Maerz) – 2buc., T ardere = 940-1060° C |
|  | - golirea varului bulgări din cuptor; | - buncăr recepţie; |
|  | - transport var bulgări la siloz; | - extractor vibrator, benzi transportoare, elevator ELCA-40, bandă transportoare, pâlnie distribuţie, bandă transportoare, siloz; |
|  | - stocare var bulgări; | - siloz var bulgări, capacitate 813 mc; |
|  | - expediţie var bulgări; | - bandă transportoare, mijloace de transport; |
| Obţinere var sortat | - extragere din siloz şi transport la concasor | - pâlnie lateral, bandă cu velcante |
|  | - concasare | - concasor cu valţuri |
|  | -sortare | - ciur |
|  | - transport fracţii siloz | - siloz var mărunţit |
|  | - expediţie fracţie grosieră | - guri telescopice de incarcare auto/maşina big-bag |
| Obţinere var mărunţit | - alimentare moară cu var bulgări; | - traseu transport var bulgări prin pâlnie distribuţie |
|  | - mărunţire var bulgări; | - moară cu ciocane, mărunţire la 0-10 mmm; |
|  | - evacuare moară; | - ecluză celulară ø 300 mm; |
|  | - stocare var mărunţit; | - siloz var mărunţit |
| Obţinere var măcinat | - extragere var mărunţit din siloz, dozare, transport la moară; | - transportor elicoidal turaţie variabilă; |
|  | - măcinare; | - moară cu discuri tip Lösche; |
|  | - transport separare var măcinat în fracţia grosieră şi fină; | - transport pneumatic separator moară; |
|  | - transport fracţie fină la siloz var măcinat | - transport pneumatic conducte, cicloane(2 buc.), |
|  | - stocare var măcinat; | - siloz var măcinat, capacitate 650 mc; |
|  | - estragere/expediţie var măcinat; | - dozator celular cu o capacitate de 40 t/h, snec cu o capacitate de 40 t/h. Incarcarea se face prin intermediul unei manse telescopice. |
| Obţinere var hidratat | - extragere var bulgări din siloz, alimentare moară; | - alimentator farfurie; |
|  | - măcinare var bulgări; | -moară cu ciocane, mărunţire la max. 15 mm |
|  | - transport var măcinat la buncărul tampon al hidratorului; | - ecluză celulară, transportor elicoidal, elevator ELCA, transportor elicoidal; |
|  | - extracţie var din buncăr, alimentare hidrator | - alimentator farfurie; |
|  | - hidratare var prin adaos de apă; | - hidrator cu trei trepte; |
| *Transportorul elicoidal este Punctul pentru adaus Filer pentru obţinere CL 70 | - extracţie din hidrator/ transport var hidratat la separator; | - transportor elicoidal* cu dublu sens, elevator ELCA, şnec cascadă; |
|  | - separare var hidratat fin1/grosier2; | - separator dublu; |
|  | - 1transport var hidratat fin la siloz; | - dozator celular, rigolă, pâlnie, elevator depozitare, rigolă; |
|  | - stocare var hidratat CL 90; | - siloz var, capacitate 450 mc -respectiv 350 t |
|  | - 2condiţionare grosier, reintroducere în circuit; | -palnie, şnec, moară cu bile, flux transport cf. 1 |
| Obţinere CL 70 | - stocare filer; | - siloz(150 t); |
|  | - extragere filer siloz/dozare filer; | - ecluză celulară/şnec cântar; |
|  | - amestecare var hidratat cu filer; | - transportor elicoidal cu dublu sens; |
|  | - separare var hidratat fin1/grosier2; | - separator dublu; |
|  | - 1transport var hidratat fin la siloz; | - dozator celular, rigolă, pâlnie, elevator depozitare, rigolă; |
|  | - 2condiţionare grosier, reintroducere în circuit; | -palnie, şnec, moară cu bile, flux transport cf. 1 |
|  | - stocare var hidratat CL 70 | - siloz var, capacitate, 1204 mc- respectiv 732,6 tone; |
| Ambalare var hidratat | - extragere var hidratat din silozuri şi transport la buncăr tampon maşină de însăcuit; | - extractoare/ecluză celulară, şnecuri, elevator |
|  | - alimentare maşină însăcuire cu saci; - însăcuire var hidratat; | - aplicator HAVER/BOEKER; - maşină de însăcuit tip HAVER/BOEKER, capacitate 40 t/h; |
|  | - paletizare saci cu var hidratat; | - sistem paletizare BEUMER(depunere saci pe paleţi şi înfoliere), capacitate 40 paleţi/h. |
|  | - stocare/expediţie var hidratat paletizat; | - transport motostivuitor la spaţiu stocare special amenajat/expeditie mijloace transport; |
| Oţinere amestec pentru stabilizarea solului (Instalaţie amestec 1) | - stocare materii prime: praf var; cenuşă; -var măcinat; | - buncăr (2 bucăti), capacitate 85 mc; - slioz var măcinat- vezi obţinere var măcinat |
|  | -extragere/dozare/transport/ames tec componente:var măcinat, cenuşă termocentrală, praf de var | - ecluze celulare, şnecuri de transport şi amestec; |
|  | - expediţie amestec (vrac); | Încărcare pneumatică- mijloace auto; |
| Obţinere mixuri (Instalaţie amestec 2) | - stocare materii prime pentru amestec (tuf, zgura, ghips, filer, deşeuri); - var măcinat; | - 4 silozuri cu capacitate de 80 mc fiecare; - 3 silozuri orizontale (mobile), capacitate: 2 buc. de 76 mc, 1 buc. de 58 mc. - slioz var măcinat- vezi obţinere var măcinat; |
|  | - extragere/dozare/transport componente; | - ecluze celulare, sistem de şnecuri; |
|  | - amestecare componente; | - şnec de mixare; |
|  | - expediţie amestec (vrac); | - mijloace auto; |

8.2.2. Activităţi conexe

În vederea bunei desfăşurări a activităţii, operatorul desfăşoară pe amplasament următoarele activităţi conexe:

- intreţinere utilaje şi instalaţii în atelierul mecanic(atelier mecanic propriu dotat cu bormaşină, aparat de sudură, transformator de sudură, triodină, polizor şi banc de lucru);

- reparaţii curente utilaje tehnologice (cu colaboratori specializaţi pe bază de contracte);

- analize de laborator (laborator de incintă şi laborator mobil);

- încălzirea şi producerea apei calde menajere pentru clădirea administrativă cu o centrală termică de tip Condexa Pro 50 M (45 kW).  Combustibilul utilizat - gazul metan;

Date despre centrala termică folosită la încălzirea şi producerea apei calde menajere pentru clădirea administrativă:

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul centralei | Putere nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz natural | Gaz metan | 8500 | mc/an | Condexa Pro 50 M | 0,045 |

- comercializarea produselor finite (livrare şi transport în mijloace auto sau vagoane CFR ).

- asigurare utilităţi conexe (staţii aer comprimat, staţii energie electrică,  instalaţie CO2, etc.))

- depozitare şi amestecare combustibil solid - se desfăşoară în instalaţia descrisă mai jos:

Statia de depozitare şi amestec a combustibilului solid

Prin utilizarea combustibilului solid se are în vedere înlocuirea gazului metan cu combustibili alternativi. Combustibilii alternativi folosiţi  la arderea calcarului:

- cărbune (lignit, cocs de petrol şi/sau cărbune negru), care poate fi folosit ca atare sau în amestec cu biomasă, gazul metan se mai utilizează doar pentru iniţierea arderii;

- biomasa – constituită din lemn (măcinat).

Elementele principale ale staţiei sunt: silozurile pentru biomasă şi cărbune, utilajul de amestec (mixer amestec biomasă cu cărbune), sistem dozare combustibil solid (unul pentru fiecare cuptor), sistemul de transport al combustibililor alternativi de la silozuri pe flux.

Livrarea combustibililor solizi la punctul de lucru se face în vagoane pe calea ferată sau în camioane cisternă. Descărcarea şi transportul combustibililor se realizează pneumatic cu electrocompresoare amplasate într-o staţie de compresoare de descărcare special amenajată.

- Silozul pentru biomasă este un siloz metalic cu fund plat având un volum util de 800 mc.

Din silozul de biomasă pentru a ajunge la cuptor, aceasta trece prin: şnec, dozatorul celular biomasă, şnec, mixer amestec(sau direct dozator), dozator cuptor.

- Silozul de cărbune este un siloz metalic cu fund conic şi un volum de 1.100 mc. Cărbunele este livrat în vagoane tip NACCO, pe calea ferată. Din siloz, cărbunele este extras gravitaţional prin intermediul unei ecluze rotative cu turaţie variabilă, descărcat intr-un buncăr colector, apoi este dirijat prin intermediul mixerului către buncărele tampon ale instalaţiilor de dozare a cuptoarelor Maerz.

De la dispozitivele de dozare Maerz, cărbunele este transportat pneumatic la lancile de combustibil corespunzatoare celor 2 cuptoare Maerz. Transportul pneumatic de la fiecare sistem de dozare se realizează cu ajutorul unor suflante rotative (KAESSER Compressoren GmbH Germania), amplasate în cadrul staţiilor de suflante existente şi aferente celor două cuptoare. Pentru răcirea lancilor cuptoarelor se va folosi aer comprimat de la 2 suflante speciale.

Silozurile de stocare şi buncărele de dozare precum şi mixerul de combustibil solid sunt dotate cu filtre cu saci pentru reţinerea emisiilor de pulberi.

Silozurile de stocare combustibili alternativi şi buncărele de dozare sunt racordate la o instalaţie de inertizare cu CO2 compusă dintr-un rezervor de stocare CO2  de înaltă presiune (80 bar), cu capacitatea de 10 t, un panou de reducere, reglare şi distribuţie CO2 la punctele

de consum şi reţele de transport către staţia de stocare dozare cărbune şi biomasă. Componentele instalaţiei sunt adăpostite într-o construcţie metalică uşoară, asigurandu-se accesul autocisternei de CO2. Se asigură de cca. 1.5 ori necesarul de inertizare al instalaţiei de combustibili alternativi, luând in calcul integral volumele de stocare ale acestora.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

Titularul activităţii va lua masuri pentru asigurarea protecţiei in timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi întreruperile momentane, pornirea-oprirea unor echipamente, atat timp cat este necesar pentru a asigura conformarea cu valorile limita de emisie din autorizatie.

In cazul defecţiunilor la echipamentele de depoluare (filtre) acestea se vor remedia in termen de 24 ore de la apariţie.

Operatorul aplică procedura internă Controlul proceselor cod S-PRD-RO-HQ-1.

Procesul tehnologic este automatizat, ceea ce permite supravegherea şi dirijarea lui asistată de calculator.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Decizia de punere în aplicare a Comisiei -2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu | Implementare Da/Nu/N/A | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 Sistemele de management de mediu (EMS) |  |  |
| implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) | Da | EMS certificat pentru conformare cu ISO 14001; ultimul Certificat 073M emis in 10.08.2018, de AEROQ ptr. conformare cu ISO 14001:2015 |
| 1.1.2 Zgomot: Pentru a minimiza emisiile de zgomot din procesele de producție a cimentului, varului și oxidului de magneziu, BAT constau în utilizarea unei combinații a următoarelor tehnici: |  |  |
| a)alegerea unei locații adecvate pentru operațiunile care generează zgomot | N/A | Activitate industriala preexistenta |
| b)realizarea operațiunilor/unităților care produc zgomot în spații închise | Da | Hale de productie inchise |
| c)izolarea operațiunilor/unităților care generează vibrații | Da | Exista Program de mentenanta preventiva (in SAP), de masurare a vibratiilor si temperaturilor, astfel incat echipamentele sa fie mentinute in limitele de alarme date de catre producatori |
| d)căptușirea internă și externă cu material absorbant de impact | Da | Concasorul si ciurul vibrator sunt inchise cu panouri fonoizolante |
| e)izolarea fonică a clădirilor în care au loc operațiuni generatoare de zgomot care implică echipamente de transformare a materialelor | Da | Realizarea de tuneluri (“buzunare”din panouri fonoizolante), în jurul cailor de rulare a skip-urilor aferente celor doua cuptoare, la intrarea acestora în zonele de descarcare, în scopul de a izola zgomotul generat de golirea skip-ului in buncarul cuptorului |
| f)utilizarea de pereți de protecție fonică și/sau de bariere naturale împotriva zgomotului | Da | Hala hidratare acoperirea peretilor existenti cu panouri fonoizolante și inlocuirea geamurilor din fibra de sticla ondulata cu geamuri termoizolatoare (din sticla). |
| g)utilizarea de amortizoare de zgomot la ieșirile de evacuare | Da | Dotarea usilor cu sisteme de inchidere automata si cu arcuri de inchidere lenta |
| h)izolarea conductelor și a suflantelor situate în clădiri izolate fonic | Da | Hala suflantelor este izolata fonic |
| i)închiderea ușilor și ferestrelor din zonele acoperite | Da | Mentinerea usilor inchise la halele de productie |
| j)utilizarea de izolații fonice pentru clădirile în care se află utilajele | Da | - Buncarul comun de calcar al celor doua cuptoare: închiderea golurilor de la baza buncarului; sub forma unor “palnii” din panouri sandwich realizate în jurul caii de rulare a skip-ului; placare a peretilor buncarului cu panouri sandwich - Hala Hidratare s-a imbracat in totalitate cu panouri fotoizolante, iar geamurile sunt din sticla termoizolante |
| k) utilizarea de izolații fonice pentru pereții intermediari, de exemplu, prin instalarea unui sas la punctul de acces al unui transportor cu bandă | Da | Benzile transportoare sunt carcasate cu panouri fonoizolante inclusiv la trecerile de pe o banda pe alta (la benzile de calcar nr.1 si 2; aici designul palniei este in trepte, cu acumulare de material pentru atenuarea zgomotului) |
| l)instalarea de dispozitive de absorbție a sunetului, la orificiile de ieșire a aerului, de exemplu, la orificiile de ieșire a gazelor curate din unitățile de desprăfuire | Da | La filtrele cu saci exista atenuatoare de zgomot la evacuarea gazelor (banda 5, silozuri var bulgari si var macinat) |
| m)reducerea debitelor în conducte | Da | Vane pre-release pe conductele de aer de combustie, la ambele cuptoare |
| n)utilizarea de izolații fonice pentru conducte | N/A | Nu se aplica |
| o)separarea surselor de zgomot și a componentelor potențial rezonante, de exemplu a compresoarelor și a conductelor | N/A | Avem compresoare cu surub care nu genereaza zgomot si vibratii (nu sunt cu piston) |
| p)utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru ventilatoarele de la filtre | N/A | Ventilatoarele filtrelor cu saci genereaza zgomot redus; nu se pune problema fonoizolarii acestora |
| q)utilizarea de module izolate fonic pentru dispozitivele tehnice | Da | Fonoizolare la partea de sus a silozului de calcar: realizarea unei fonoizolari din panouri sandwich în jurul ciurului sortator; La trecerea de pe Banda 2 pe Banda 3: s-a realizat modificarea pâlniei și aplicarea pe peretii acesteia a unui strat de hidroizolatie (cu elasticitate corespunzătoare) |
| r)utilizarea de scuturi de cauciuc pentru mori (evitarea contactului între părțile metalice) | Da |  |
| s)construirea de clădiri sau plantarea de arbori și arbuști între zona protejată și activitățile care generează zgomot | Da | Bariera “verde” (arbor plantati) la limta incintei in zona portii de acces, pentru retinere imisii pulberi si atenuare zgomot din circulatia auto - notificarea soferilor in legatura cu oprirea motoarelor pe timpul stationarii/incarcarii; - s-au montat panouri cu restrictii de viteza pentru circulatia pe drumurile de acces interioare |
| 1.3.1 Tehnici primare generale În vederea reducerii tuturor emisiilor de la cuptor și a utilizării eficiente a energiei, BAT constau în obținerea unui proces de ardere uniform și stabil |  |  |
| a) Optimizarea controlului procesului, inclusiv sisteme de control automat computerizat | Da | Control automat al cuptorului, computerizat (camera de comanda) |
| b)Utilizarea de sisteme moderne de alimentare gravimetrică cu combustibil solid și/sau debitmetre de gaz | Da | Extractia combustibilului solid din siloz se realizeaza gravimetric Debitmetre gaz |
| - efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor materiilor prime care intră în cuptor. | Da | Controlul materiilor prime: calcar, combustibil |
| 1.3.2 Monitorizarea |  |  |
| a)Măsurători continue ale parametrilor de proces care demonstrează stabilitatea procesului, cum ar fi temperatura, conținutul de O2 , presiunea, debitul și emisiile de CO (pentru cuptor) | Da | In camera de comanda |
| b)Monitorizarea și stabilizarea parametrilor critici de proces, de exemplu, alimentarea cu combustibil, dozarea regulată și surplusul de oxigen (pentru cuptor) | Da | In camera de comanda |
| c)Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de pulberi, NO x , SO x , CO și NH 3 atunci când se aplică RNCS (pentru cuptor) | Da | Masuratori periodice ale emisiilor de pulberi, NOx, SOx, CO, de la cuptor |
| d) Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de HCl, HF în cazul în care sunt coincinerate deșeuri | N/A | Nu se aplica, nu sunt coincinerate deseuri |
| e) Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de COT, sau măsurători continue în cazul în care sunt coincinerate deșeuri | Da | Măsurători periodice |
| f)Măsurători periodice ale PCDD/F și ale emisiilor de metale | Da | Măsurători periodice |
| g)Măsurători continue sau periodice ale emisiilor de pulberi(in afara cuptorului) | Da | Masuratori periodice a pulberilor la cosurile existente, altele decat cele aferente cuptoarelor |
| 1.3.3 Consum energetic Utilizarea sistemelor de cuptor îmbunătățite și optimizate și a unui proces de ardere uniform și stabil, operarea realizându-se aproape de valorile stabilite ale parametrilor de proces prin: |  |  |
| I. optimizarea controlului proceselor | Da | Control permanent- Camera de comanda |
| II. recuperarea căldurii din gazele de ardere (de exemplu utilizarea surplusului de căldură de la cuptoare rotative pentru uscarea calcarului pentru alte procese, cum ar fi măcinarea calcarului) | Da | Sunt cuptoare tip PFRK, cu functionare ciclica; caldura gazelor din cuva in care are loc arderea circula prin canalul comun al cuvelor spre cuva aflata regenerare realizand astfel preincalzirea calcarului din aceasta cuva |
| III. sisteme gravimetrice moderne de alimentare cu combustibil solid | Da | Alimentare cu combustibil solid pe la partea superioara a cuptorului |
| IV. întreținerea echipamentelor (de exemplu, etanșeitate, eroziunea materialelor refractare) | Da | Program mentenanta (in SAP) si RC |
| V. utilizarea de var cu granulație optimizată | Da | Straturi sandvich de calcar; granulatie controlata la alimentare |
| Utilizarea de combustibili cu caracteristici care au o influență pozitivă asupra consumului de energie termică | Da | Combustibil solid cu putere calorifica ridicata si umiditate scazuta |
| Limitarea surplusului de aer - Aplicabile la LRK și cuptoarele rotative cu preîncălzitor | N/A | Cuptoarele Maerz sunt PFRK |
| Nivelurile asociate BAT pentru consumul de energie termică în industria varului și a varului dolomitic Cuptor regenerativ cu flux paralel (PFRK) Consumul de energie termică: 3 .2 – 4.2 GJ/tona produs | Da | Consum specific energie termica: 3.63 GJ/t var – an 2018 |
| Pentru a reduce la minimum consumul de energie electrică, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici a.Utilizarea de sisteme de management energetic b.Utilizarea de calcar cu granulație optimizată c.Utilizarea de dispozitive de măcinare și alte echipamente electrice cu eficiență energetică ridicată | Da | Granulatie controlata Audituri energetice la fiecare 4 ani; ultimul audit energetic in 2019. Dintre masurile de eficientizare energetica realizate: inlocuire actionare moara cu bile, iluminat cu LED etc. Utilizare granulatie optima a calcarului. Transportul pneumatic al combustibilului solid de la silozuri la lancile cuptoarelor se realizeaza cu suflante performante tip Kaesser |
| 1.3.4 Consum de calcar |  |  |
| Pentru a reduce la minimum consumul de calcar, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a. Extragere, măcinare specifică și utilizare bine direcționată a calcarului (calitate, granulație) Aplicabile în general în industria varului; cu toate acestea, prelucrarea depinde de calitatea calcarului b. Selectarea cuptoarelor care utilizează tehnici optimizate ce permit funcționarea cu o gamă mai largă de granulații de calcar în vederea utilizării optime a calcarului extras | Da | Calitate si granulatie controlata; sortare, transport si stocare pe sorturi calcar; alimentare cuptoare controlata in straturi sandvich Utilizare cuptoare verticale PFRK. |
| 1.3.5 Selectarea combustibililor |  |  |
| Pentru prevenirea și/sau reducerea emisiilor, BAT constau în efectuarea unei selecții și a unui control atent al tuturor combustibililor care intră în cuptor | Da | Control calitate combustibili (putere calorifica mare si continut de sulf mic); controlul arderii (exces de aer controlat automat) |
| 1.3.5.1 Utilizarea de combustibili din deseuri | N/A | Nu se utilizeaza combustibili din deseuri |
| 1.3.6 Emisiile de pulberi |  |  |
| 1.3.6.1 Emisiile difuze de pulberi Pentru reducerea la minimum/prevenirea emisiilor difuze de pulberi, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a. Izolarea/încapsularea operațiunilor care produc b. Utilizarea de benzi transportoare și elevatoare acoperite, care sunt construite ca sisteme închise c. Utilizarea de silozuri cu capacități adecvate, indicatoare de nivel cu întrerupătoare și cu filtre d. Utilizarea unui proces de circulație care este preferat în cazul sistemelor de transport pneumatice e. Manipularea materialelor în sisteme închise menținute sub presiune negativă și desprăfuire f. Reducerea punctelor de pierdere a aerului și a celor de scurgere g. Întreținerea corectă și completă a instalației h. Utilizarea de dispozitive și sisteme de control automate i. Utilizarea de operațiuni desfășurate în mod continuu fără probleme j. Utilizarea de conducte de umplere flexibile, echipate cu un sistem de evacuare a pulberilor pentru încărcarea varului | Da | Hale de productie inchise. Carcasarea benzilor transportoare. Silozuri de capacitate corespunzatoare, cu indicatoare de nivel si cu desprafuire cu filtre cu saci. Benzi transportoare si elevatoare inchise, carcasate si desprafuite cu filtre cu saci. Controlul functionarii filtrelor automat (masurare ∆p). Controlul etanseitatii carcaselor, pertilor. Intretinere permanenta a utilajelor si echipamentelor (inregistrari in SAP). Utilizare sisteme de automatizare. Control automatizat al procesului. Guri de incarcare a varului corespunzatoare si dotate cu filtre cu saci pentru desprafuire. Praful de filtru este colectat si reintrodus in proces, nu se genereaza deseu. Intretinerea curateniei locului de munca (program de curatenie). |
| Pentru reducerea la minimum/prevenirea emisiilor difuze de pulberi provenite din zonele de stocare în vrac, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a. Izolarea zonelor de depozitare cu ecrane, pereți sau incinte constând din vegetație verticală b. Utilizarea de silozuri pentru produse și instalații de stocare a materiilor prime închise complet automate. Aceste tipuri de stocare sunt echipate cu unul sau mai multe filtre cu saci c. umidificarea suficientă a punctelor de încărcare și descărcare d. Reducerea emisiilor difuze de pulberi la punctele de încărcare sau descărcare ale siturilor de stocare e. Umezirea continuă a amplasamentelor, în special a zonelor uscate f. Utilizarea de sisteme de aspirare mobile și racorduri flexibile g. Reducerea emisiilor difuze de pulberi care apar în zonele utilizate de camioane, prin pavarea acestor zone atunci când este posibil și menținerea suprafețelor cât mai curate posibil. | Da | Zone de depozitare inchise (magazii). Silozuri pentru materii prime dotate cu filtre cu saci. Nu sunt halde de stocare materii/materiale. Umezirea suprafetei incintei in perioadele calde si cu vant. Instalatie de stocare combustibil solid inchis si complet automat. Utilizare aspirator industrial la instalatia de combustibil solid (tip ATEX). Intretinerea curateniei in incinta. Intretinerea pavajului betonat. Organizarea activitatii in zona de incarcare, livrare si cantarire (parcare la poarta, al doilea cantar auto). |
| 1.3.6.2 Emisii de pulberi provenite din operatiuni altele decat ardere in cuptor BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile următoare și a unui sistem de management al întreținerii, care abordează în mod specific performanțele filtrelor: a. Filtru cu saci b. Epuratoare umede | Da | Sunt utilizate 43 filtre cu saci care asigura emisii sub 10 mg/Nmc |
| Tabelul 7 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile dirijate de pulberi provenite din operațiuni generatoare de pulberi altele decât cele de ardere în cuptor BAT-AEL medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră): Filtru cu saci: < 10 mg/Nmc Epurator umed : < 10 – 20 mg/Nmc | Da | Filtrele cu saci asigura emisii sub 10 mg/Nmc |
| 1.3.6.3 Emisii de pulberi rezultate din procesele de ardere Pot fi utilizate, individual sau în combinație, următoarele tehnici: ESP Filtru textil Separare umeda a pulberilor Separare prin centrifugare | Da | Filtre cu saci adecvati conditiilor de temperatura la evacuarea gazelor de ardere din cuptor (filtre Redecam) |
| Tabelul 8 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de pulberi din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor BAT-AEL medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră): Filtru cu saci: < 10 mg/Nmc ESP sau alte filtre: < 20 mg/Nmc | Da | Filtrele Redecam sunt dotate cu saci care asigura emisii de pulberi sub 10 mg/Nmc |
| 1.3.7 Compuși gazoși |  |  |
| 1.3.7.1 Tehnici primare de reducerea emisiilor de compusi gazosi (NOx, SOx , HCl, CO, COT/COV, metale volatile) BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a. Selecția atentă și controlul substanțelor care intră în cuptor b. Reducerea precursorilor de substanțe poluante în combustibili: I. selectarea de combustibili cu conținut scăzut de sulf, azot și clor II. selectarea de materii prime cu continut mic de mat.organice III. selectarea de combustibili adecvați din deșeuri c. Utilizarea de tehnici de optimizare a proceselor pentru a asigura o absorbție eficientă a dioxidului de sulf (de exemplu, contactul eficient între gazele de cuptor și varul nestins) | Da | Calcar controlat calitativ si cantitativ Combustibili cu continut mic de S,N,Cl Controlul excesului de aer Nu sunt folositi combustibili din deseuri Sulful se absoarbe in varul nestins, circulatia in PFRK este in paralel pentru gaze si calcar/var |
| 1.3.7.2 Emisiile de NOx Pentru a reduce emisiile de NOx din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a. Tehnici primare I. Selectarea combustibilului, limitarea conținutului de azot II. Optimizarea proceselor, modelarea flăcării III. Proiectarea arzătoarelor – nu se aplica PFRK – functioneaza fara flacara IV. Eșalonarea aerului-Nu se aplică cuptoarelor verticale b. RNCS-Aplicabilă cuptoarelor rotative Lepol | Da | Combustibili cu continut mic de N. Optimizarea procesului de ardere - controlul arderii (temperatura gazelor in diferite puncte pe inaltimea cuptorului, dozare automata aer de combustie). Utilizarea lancilor adecvate de alimentare a combustibilului in cuptor si intretinerea acestora. Controlul excesului de aer, dozare automata. Controlul temperaturii aerului de racire. |
| Tabelul 9 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de NO x din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor BAT-AEL [medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră), exprimate ca NO2: PFRK: emisii de NOx, 100 – 350 mg/Nmc (*) (*) nivelul superior este de 500 mg/Nmc , în special pentru varul calcinat total și pentru utilizarea biomasei drept combustibil. | Da | Incadrarea rezultatelor monitorizarii in limita admisa Măsurători periodice la fața locului timp de 30 minute |
| 1.3.7.3 Emisiile de SOx Pentru a reduce la minimum emisiile de SOx din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a.Optimizarea proceselor pentru a asigura o absorbție eficientă a dioxidului de sulf (de exemplu, contactul eficient între gazele de cuptor și varul nestins) b.Selectarea combustibililor cu un conținut redus de sulf c.Utilizând tehnici de adăugare a absorbanților (de exemplu, adăugarea de absorbant, curățarea uscată a gazelor de ardere cu un filtru, epurare umedă sau injectare de cărbune activat) | Da | Sulful se absoarbe in varul nestins, circulatia in PFRK este in paralel pentru gaze si calcar/var Combustibili cu continut mic de S Nu sunt folositi combustibili din deseuri Nu este cazul pentru aplicare absorbant |
| Tabelul 10 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisii de SO x din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor în industria varului BAT-AEL medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră): PFRK: emisii de SOx <50 – 200 mg/Nmc | Da | Incadrarea rezultatelor monitorizarii in limita admisa Măsurători periodice la fața locului timp de 30 minute |
| 1.3.7.4 Emisiile de CO si varfurile de CO 1.3.7.4.1 Emisiile de CO Pentru a reduce la minimum emisiile de CO din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor, BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a.Selectarea de materii prime cu un conținut scăzut de materie organică b.Utilizarea de tehnici de optimizare a proceselor pentru realizarea unei arderi stabile și complete | Da | Calcar cu continut scazut de materie organica si cu calitate constanta, proces controlabil in mod automat; calitatea calcarului verificata (inregistrari in baza de date SAP) Ardere stabila controlata automat din camera de comanda; excesul de aer controlat pentru ardere completa |
| Tabelul 11 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru CO din gazele de ardere emanate în urma proceselor de ardere în cuptor BAT-AEL [medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră)] PFRK: emisii de CO <500 mg/Nmc | Da | Incadrarea rezultatelor monitorizarii in limita admisa Măsurători periodice la fața locului timp de 30 minute |
| 1.3.7.4.2 Reducerea vârfurilor de CO BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici: a.Gestionarea vârfurilor de CO astfel încât să se reducă perioada de indisponibilitate a ESP (aplicabilă în cuptoare rotative) b.Măsurători continue automate ale nivelurilor de CO prin intermediul echipamentelor de monitorizare cu timp scurt de răspuns și situate în apropierea sursei de CO — controlul procesului de ardere — controlul încărcăturii organice de materii prime — controlul calității combustibililor și a sistemului de alimentare cu combustibil. | Da | Control ardere din camera de comanda Control calitate calcar Control calitate combustibil Masuratori cu Testo la nevoie |
| 1.3.7.5 Emisiile de carbon organic total ( COT ) BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a.Aplicarea tehnicilor primare generale și monitorizarea (vezi mai sus 1.3.1 si 1.3.2) b.Evitarea alimentării cuptorului cu materii prime cu un conținut ridicat de compuși organici volatili Tabelul 12 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru COT din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor BAT-AEL [medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră)] PFRK: emisii de COT < 30 mg/Nmc | Da | Masuratori periodice |
| 1.3.7.6 Emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric BAT: a.Utilizarea de combustibili convenționali cu un conținut scăzut de clor și fluor b.Limitarea conținutului de clor și fluor pentru orice deșeuri care urmează a fi utilizate drept combustibili Tabelul 13 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru HCl și HF din gazele de ardere rezultate în urma proceselor de ardere în cuptor atunci când se utilizează deșeuri BAT-AEL [medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră)] HCl < 10 mg/Nmc HF < 1 mg/Nmc | N/A | Nu se aplica (nu se coincinereaza deseuri) |
| 1.3.8 Emisiile de PCDD/PCDF BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici primare: a.Selectarea combustibililor cu un conținut redus de clor b.Limitarea inputului de cupru prin intermediul combustibilului c.Reducerea la minimum a timpului de reținere a gazelor de ardere și a conținutului de oxigen în zonele în care temperaturile cuprinse sunt între 300 și 450 °C Valorile medii pe perioada de eșantionare (6-8 ore) ale BAT-AEL sunt <0.05 – 0.1 ng PCDD/F I-TEQ/Nmc . | Da | Combustibilii utilizati au continut scazut de clor si nu contin cupru Temperaturi in cuptor masurate online cu pirometre, cu vizualizare in camera de comanda si cu limita de alarmare; control temperatura din camera de comanda |
| 1.3.9 Emisiile de metale BAT constau în utilizarea, individual sau în combinație, a următoarelor tehnici: a.Selectarea combustibililor cu un conținut redus de metale b.Utilizarea unui sistem de asigurare a calității pentru a garanta caracteristicile combustibililor utilizați c.Limitarea conținutului de metale relevante în materiale, în special de mercur d.Utilizarea, individual sau în combinație, a tehnicilor de desprăfuire Tabelul 14 Nivelurile de emisii asociate BAT pentru metale din gazele de ardere emanate în urma proceselor de ardere în cuptor atunci când se utilizează deșeuri BAT-AEL [medii zilnice sau medii pe perioada de eșantionare (măsurători periodice la fața locului timp de cel puțin o jumătate de oră)]: Hg <0.05 mg/Nmc Σ (Cd, Tl) <0.05 mg/Nmc Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) <0.5 mg/Nmc | N/A | Nu se aplică (nu se utilizeaza deseuri drept combustibili) |
| 1.3.10 Pierderile de proces/deșeuri Pentru a reduce volumul de deșeuri solide rezultate din procesele de fabricare a varului, împreună cu realizarea de economii de materii prime, BAT constau în utilizarea următoarelor tehnici: a.Reutilizarea pulberilor sau a altor particule colectate (de exemplu, nisip, pietriș) în cadrul procesului b.Utilizarea pulberilor, a varului nestins în afara standardelor și a varului hidratat în afara standardelor în anumite produse comerciale | Da | Praful de filtru este reintrodus in proces 100% Calcarul partial ars rezultat la pornire-oprire cuptoare se utilizeaza intern, pentru macinare si inlocuire filer de calcar la obtinerea de anumite sorturi de var |

Operatorul va aplica şi prevederile altor documente de referinţă care sunt relevante pentru activităţile desfăşurate, în conformitate cu recomandările Deciziei 2013/163/UE (Anexa, Domeniul de aplicare).

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

Activitatea desfăşurată pe amplasament este generatoare de emisii poluante care sunt evacuate în atmosferă. Sursa principală de emisii este arderea calcarului în cuptoarele Maerz. Poluanţii generaţi în timpul proceselor tehnologice sunt: pulberile şi gazele arse cu conţinut de CO, NOx, SO2 şi CO2 (gaz cu efect de seră) - reglementat prin Autorizaţia nr.  34/20.12.2012, revizuita in 05.12.2014.

Fiecare cuptor este dotat cu câte un filtru cu saci tip REDECAM.

Filtrele cu saci de tip REDECAM - asigură epurarea gazelor înainte de evacuarea în atmosferă, sunt filtre de înaltă performanţă asigurând emisii de pulberi < 10 mg/Nmc. Sacii filtrelor sunt realizaţi din fibră de sticlă care permite utilizarea acestora în condiţii de temperatură de până la 260°C. Curăţarea sacilor se realizează prin intermediul unui sistem pulse-jet cu aer comprimat. Controlul scuturării sacilor este realizat prin intermediul unui panou de control automat. Debitul de aer circulat prin filtru este asigurat de ventilatoare tip Acovent NFR 1250 cu capacitate maximă de 7000 şi 60000 mc/h. Modul de funcţionare a filtrului este extrem de important datorită faptului că o funcţionare defectuoasă poate să genereze influenţe negative asupra cuptorului. Din acest motiv, turaţia ventilatorului este controlată astfel încât să se menţină la partea superioară a cuptorului o depresiune minimă, a cărei valoare este presetată. Praful de filtru rezultat în urma scuturării sacilor este colectat la partea inferioară a filtrului într-un buncăr de colectare.

Filtru REDECAM cuptor 1- este echipat cu 22 rânduri a câte 10 saci cu lungimea de 5000 mm.

Filtru REDECAM cuptor 2 - este echipat cu 26 rânduri a câte 13 saci cu lungimea de 5000 mm.

Lista completă a echipamentelor de depoluare utilizate de operatorul SC Carmeuse Holding SRL pe amplasamentul Punctului de lucru Chişcădaga este prezentată în tabelul de mai jos. Punctele de emisie sunt notate convenţional: P1- P43. (mai puţin punctul 29 care a dispărut prin anularea liniei 2 de încărcare var macinat).

| Activitate IED | Denumire şi descriere | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienţă (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | Ardere calcar (P1, P2, exterior, cos C1 şi C2) | Pulberi, CO, NOx, SO2, CO2 | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip REDECAM | 99 |
|  | Flux ardere calcar(P3, P3', exterior, cos C3 şi C4) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip Bistrita | 99 |
|  | Flux var mărunţit-siloz var bulgări 2 (P4, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux var hidratat-Hidrator (P5, exterior, cos C5) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru tip Scheuch | 99,7 |
|  | Flux var hidratat- filtru tehnologic (P6, exterior, cos C6) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru tip Temvar | 99 |
|  | Flux stocare var hidratat - siloz var hidratat (P16, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Elevator depozitare hidratare (P33, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux expeditie-încarcare var hidratat vrac (P11, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99,965 |
|  | Flux mansă încărcare –var bulgări nesortat (P12, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux var măcinat – Moara Loesche, separator (P8, exterior, cos C7) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru tip Scheuch | 99,7 |
|  | Siloz var măcinat (P39, interior) |  | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux expeditie – var macinat linia 1 (P13, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99,965 |
|  | Sortare var bulgări-bandă velacanta (P14, exterior cos C8) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru tip Pulse Jet | 99 |
|  | Flux expeditie - incarcare var bulgari sortat (P15, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Hennlich | 99,965 |
|  | Flux stocare var hidratat - siloz CL 70 (P 7, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux amestecuri - siloz filer instalatie amestecuri (P17, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux însăcuire var hidratat-instalaţie însăcuire (P9, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Scheuch | 99,965 |
|  | Flux însăcuire var hidratat-maşina însăcuire (P10, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Scheuch | 99,965 |
|  | Stocare calcar-siloz calcar (P19, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux extractie calcar si transfer ciururi-benzi transportoare calcar (P20, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Scheuch | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor-transfer calcar banda 2 pe banda 3 (P21, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor -Buncar comun calcar cuptoare (P22, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor- transfer calcar buncar cantar cuptor 1 (P23, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor - transfer calcar bucar cantar cuptor 2 (P24, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor - descarcare calcar skip- buncar tampon cuptor 1(P 25, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Flux alimentare cuptor descarcare calcar skip- buncar tampon cuptor 2 (P26, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Siloz var bulgari 1 (P27, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Elevator var bulgari (P28, interior) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Donaldson | 99,965 |
|  | Instalaţie amestec 1-Siloz filer mixruri (P30, fara ventilator) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Beccaria | 99,965 |
|  | Instalaţie amestec 1-Siloz cenusa termocentrala (P31, fara ventilator ) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Beccaria | 99,965 |
|  | Instalaţie combustibili solizi-Siloz carbune (P34, fara ventilator) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Thorwesten | 99,965 |
|  | Instalaţie combustibili solizi -Siloz biomasa (P35, fara ventilator) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Thorwesten | 99,965 |
|  | Instalatie combustibili solizi-Buncar dozare carbune-cuptor 1 şi 2 (P36, P37, fara ventilator) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtre cu saci | 99,965 |
|  | Instalatie combustibili solizi -Mixer combustibil solid (P38, fara ventilator) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru Lessines | 99,965 |
|  | Instalaţie amestec 2 - Siloz 1 (P40), siloz 2 (P41), siloz 3 (P42), siloz 4 (P43) (fara ventilatoare) | Pulberi | Filtru cu saci | Filtre cu saci | 99,965 |

9.1.1. Emisii dirijate

În tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de emisii şi echipamentele folosite pentru reducerea poluării

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Înălţime (m) | Diametru bază (m)/Dimensiune (m) | Diametru vârf (m)/Dimensiuni (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienţă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) (P1) | 40,5 | 1,2 | 1,2 | Pulberi, CO,Nox,SO2, CO2 | Filtru cu saci | Filtru Redecam cu saci | 99 | 334982,58 | 497442,66 |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) (P2) | 20 | 1,05 | 1,05 | Pulberi, CO,Nox,SO2 CO2 | Filtru cu saci | Filtru Redecam cu saci | 99 | 334962,35 | 497417,5 |
|  | C3- Coş filtru bandă 4 K1 (P3) | 4 | 0,21 | 0,21 | Pulberi de calcar si var ars; | Filtru cu saci | Filtru cu saci Bistriţa | 99 | 334970,99 | 497429,29 |
|  | C4- Coş filtru bandă 4A K2 (P3') | 2 | 0,21 | 0,21 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci Bistriţa | 99 | 334968,8 | 497425,2 |
|  | C5- Coş filtru Scheuch – Hidrator (P5) | 12 | 0,5 | 0,5 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip Scheuch | 99,7 | 334970,14 | 497475,34 |
|  | C6- Coş filtru tehnologic hidratare (P6) | 12 | 0,5 | 0,5 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci Temvar | 99 | 334966,25 | 497470,05 |
|  | C7- Coş filtru Scheuch - var măcinat(moa- ra Loesche) (P8) | 6 | 0,3 | 0,3 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci tip Scheuch | 99,7 | 334950,39 | 497452,23 |
|  | C8- Coş filtru desprăfuire instalaţie sortare var bulgări(velcanta, sortator) (P14) | 4 | 0,21 | 0,21 | Pulberi | Filtru cu saci | Filtru cu saci cu sistem de scuturare Pulse -jet | 99 | 334983,71 | 497484,92 |

Referitor la emisiile de CO2 : provin din procesele care au loc în cuptoare şi din centrala termică folosită pentru încălzirea clădirii administrative (operatorul deţine Autorizaţia nr.  34/20.12.2012 privind emisiile de gaze cu efecte de seră pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 05.12.2014).

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din poluanţii eliberaţi în aerul înconjurător proveniţi din circulaţia mijloacelor de transport (CO, SO2, NOx) şi din activităţile desfăşurate pe amplasament, sursele fiind cele enumerate în tabelul de mai jos:

| Sursa de emisie fugitiva | Poluanti caracteristici | Masuri/tehnici de reducere |
| --- | --- | --- |
| Depozitele exterioare pentru deşeuri tehnologice | pulberi | Protecţia spaţiilor de depozitare cu paravane |
| Fluxul maşinii de însăcuire(rupere saci) | Pulberi | Recuperare var, curăţirea/ întreţinerea spaţiilor |
| Traseul de transport al maşinilor ( var vrac) | Pulberi | Curăţenie/stropire sistematică a căilor de acces |
| Sectoarele de benzi transportoare (în caz de avarii) | pulberi | Supraveghere şi întreţinere permanentă |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Hunedoara şi GNM- Comisariatul Judeţean Hunedoara, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apa uzata fecaloid menajer | - Suspensii; - Substanţe organice; - Amoniu; | Canalizarea menajera a SC HeidelbergCement România SA |
| Ape uzate tehnologice rezultate din cadrul laboratorului | -Suspensii; -compuşi ai calciului; | Bazin betonat vidanjabil (neutralizare), apoi Canalizarea menajera a SC HeidelbergCement România SA |
| Ape pluviale | Convenţional curate | O parte în canalizarea pluvială a SC HeidelbergCement România SA, o parte în sanţul de gardă situat la limita proprietăţii celor două societăţi, cu debuşare în pârâul Câian |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 373/13.12.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Mureş, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Canalizarea menajeră a SC HeidelbergCement România SA | 3,5 | 2,9 | 1 | Conform contrac tului cu operatorul canalizării |
| Tehnologice (laborator) | Canalizarea menajeră a SC HeidelbergCement România SA | 0,1 mc/zi | 0,031 |  |

9.2.3. Pretratare

Nu e cazul

9.2.4. Tratare

Nu e cazul

- Apele uzate menajere generate pe amplasamentul SC Carmeuse Holding SRL, sunt  preluate de reţeaua proprie şi deversate prin racordul la reţeua gestionată de operatorul SC HeidelbergCement România SA, în conformitate cu prevederile stipulate în autorizaţia proprie de gospodărire a apelor.

- Apele uzate rezultate în cadrul laboratorului de analize chimice(tehnologice) sunt colectate într-un bazin vidanjabil cu V= 1 mc. După neutralizare, acestea sunt vidanjate şi preluate de operatorul SC HeidelbergCement România.

- Apele pluviale – O parte din apele pluviale sunt colectate în canalizarea menajeră a SC HeidelbergCement România SA, sau sunt colectate prin intermediul rigolelor de colectare, conduse în 2 bazine de decantare, apoi evacuate prin pompare în şanţul de garda (canal deschis) aflat în administrarea SC HeidelbergCement România SA, care le evacuează în curs de apă necadrastat , afluent al pârâului Căian; Apele pluviale din zona pavilionului administrativ sunt preluate direct în şanţul de gardă (canal deschis) aflat în administrarea SC HeidelbergCement România SA, care le evacuează în curs de apă necadrastat , afluent al pârâului Căian.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.2.7. Se vor respecta obligaţiile stipulate în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 373/13.12.2016.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

Fabricile de ciment şi var de pe amplasamentul situat în Chiscadaga str. Principala, nr. 1, funcţionează din anul 1976. Funcţionarea ambelor fabrici s-a desfasurat sub patronajul unui singur operator pana dupa anul 1990.

Rezultatele monitorizării solului efectuate pe amplasamentul Fabricii de var, după preluarea de către operatorul SC Carmeuse SRL, nu au evidenţiat poluări ale solului. Activitatea operatorului se desfăşoară în hale închise, iar incinta societăţii este prevăzută cu platformă betonată pe cca 97% din suprafaţă.

9.3.1. Surse posibile de poluare

- deversările accidentale de substanţe/produse periculoase, deşeuri, scăpări datorate

deterioarării canalizării, în urma cărora poluanţii pot să ajungă în sol sau în apele subterane.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv: uleiurile proaspăt achiziţionate sunt depozitate în incinta magaziei centrale, în spaţiu amenajat, prevăzut cu bazine de retenţie pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. Sunt asigurate produse de absorbţie a eventualelor scurgeri;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare: nu e cazul;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate: pentru suprafeţele betonate existente – se va executa remedierea acestora în caz de degradare;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale; Operatorul gestioneaza situaţia astfel: Materiile prime şi produsele finite sunt stocate în silozuri din beton, metal, închise iar suprafaţa de contact cu solul este impermeabilă. Deşeurile sunt depozitate în magazii de deşeuri sau pe platforme betonate;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor: operatorul are achiziţionat un tanc special de păstrare a motorinei, cu pereţi dubli şi sistem de prevenire a exploziilor, compus din: rezervor suprateran 5000 l, cuvă de retenţie 50 %, pompă distribuţie motorină cu debitmetru mecanic. Este fabricat din oţel – carbon S 235 JR UNI EN 10025, acoperit cu grund anticoroziv şi vopsea gri/verde rezistentă la intemperii şi este inchis intr-un container. Depozitul de uleiuri este prevăzut cu cuve de retenţie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate cu capacitate mai mare conform prevederilor BAT, capabile să preia scurgerile accidentale din butoaie;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII  DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,  NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru producerea varului, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | VLE | UM | Condiţii de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | pulberi | 10 | mg/Nmc | BAT(BREF) (2013) Decizia 2013/163/UE |
|  |  | CO | 500 | mg/Nmc |  |
|  |  | CO2 | * |  |  |
|  |  | NOx | 500** | mg/Nmc |  |
|  |  | SO2 | 200 | mg/Nmc |  |
|  |  | COT | 30 | Mg/Nmc |  |
|  |  | PCDD/PCDF | 0,05 – 0,1 | ng/Nmc |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | pulberi | 10 | mg/Nmc |  |
|  |  | CO | 500 | mg/Nmc |  |
|  |  | CO2 | * |  |  |
|  |  | Nox | 500** | mg/Nmc |  |
|  |  | SO2 | 200 | mg/Nmc |  |
|  |  | COT | 30 |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF | 0,05 – 0,1 | ng/Nmc |  |
|  | Coşurile de la C3 la C8 aşa cum sunt descrise în tabel la punctul 9.1.1 | pulberi | 10 | mg/mc |  |

*Autorizaţia nr.  34/20.12.2012 privind emisiile de gaze cu efecte de seră pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 05.12.2014).

** Conform notei (3) aferentă tab. 9 din BAT – se aprobă VLE pentru NOx de 500 mg/Nmc (operatorul utilizeaza biomasa drept combustibil).

Valori limita pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.):

În cazul apariţiei unor situaţii de acest fel se intervine prompt pentru remedierea lor, conform cu procedura - Situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns: cod S-ENV-RO-HQ-5.

10.1.3 Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Emisiile fugitive sunt emisii nedirijate, eliberate în aerul înconjurător prin ferestre, uşi şi alte orificii, sisteme de ventilare sau deschidere, care nu intră în mod normal în categoria surselor dirijate de poluare.

Determinarea calitatii aerului ambiental se face pentru protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg.

Se va monitoriza influenta poluantului particule în suspensie PM10 asupra calitatii aerului inconjurator. Valoare limita cf. Anexa 3 la Legea 104/:

| Indicator | perioada de mediere | valoare limită |
| --- | --- | --- |
| Particule în suspensie- PM10 | 24 h | 50 (g/mc PM10, a nu se depăşi de peste 35 de ori într-un an calendaristic |
|  | anuală | 40 (g/mc PM10 |

## 10.2.   Apa

10.2.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.2.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

În Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 373/13.12.2016 se precizează:

Indicatorii de calitate ai: apelor uzate fecaloid menajer, cele provenite din cadrul laboratorului , apelor pluviale, evacuate în reţeaua de canalizare a SC HeidelbergCement Romania SA-Punct de lucru Chişcadaga, se vor încadra în valorile impuse de administratorul canalizării şi administratorul staţiei de epurare (ce preia şi epurează apele uzate), respectiv SC HeidelbergCement Romania SA.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Urmărirea calităţii apelor subterane se face pentru întreg amplasamentul de către operatorul SC SC HeidelbergCement Romania SA - Punct de lucru Chişcădaga, în conformitate cu prevederile propriei autorizaţii de gospodărire a apelor.

Operatorul SC Carmeuse Holding SRL Braşov-PL. Chişcădaga, va respecta condiţiile impuse prin autorizaţia DGA  referitoare la gestionarea apelor pe amplasamentul propriu.

10.3.  Sol

Poluarea solului poate fi determinată de următoarele emisii:

- cele generate de pulberile sedimentabile din emisiile difuze rezultate din unele  procese ale fluxului tehologic;

- cele rezultate din activitătile de descărcare, depozitare, manipulare a materiilor prime, auxiliare, a altor materiale, în cazul nerespectarii tehnicilor şi operaţiunilor specifice;

- cele generate în caz de avarii şi deteriorări ale reţelelor de evacuare a apelor uzate;

Operatorul dispune la punctul de lucru de o suprafaţă betonată de cca. 97% şi este obligat să ia toate măsurile necesare conform prevederilor BAT, pentru protecţia solului. Operatorul va acţiona în continuare în conformitate cu prevederile procedurilor interne pentru remedierea, îndepărtarea, tuturor situaţiilor care ar putea duce la poluarea solului.

10.3.1. Valori admise pentru sol

Pentru amplasamentul în discuţie au fost efectuate analize de sol în anul 2007. Valorile determinate s-au situat sub limitele valorilor admise ca valori normale, prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

Având în vedere gradul  de protecţie al solului din incintă (platformă betonată 97%), precum şi faptul că pulberile rezultate pe amplasament nu conţin elementele prevăzute în tabelul 1, din anexa la “Reglementari privind evaluarea poluarii mediului”, se consideră că factorul de mediu sol nu este afectat.

## 10.3.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997,  condiţie ce va fi luată în considerare la întocmirea raportului privind situaţia de referinţă pentru reautorizarea activităţii.

## 10.4.    Zgomot

Sursa principală de zgomot pe amplasament este fluxul tehnologic. Pentru diminuarea emisiilor de zgomot datorate acestei surse operatorul a acţionat în conformitate cu cerinţele BAT şi a realizat îmbunăţirile enumerate la punctul 8.3, pct. 1.1.2.(tabel).

Sursele secundare de zgomot sunt: traficul intern, activităţile de curăţenie şi întreţinere, traficul exterior pe drumul judeţean, sursa industrială din zona (Fabrica de ciment aparţinând SC HeidelbergCement România SA - punct de lucru Chişcădaga aflată pe acelaşi amplasament).

Nivelul de zgomot rezultat în urma monitorizării în 2 puncte la limita incintei: ZP1-50,9, ZP2-52,9. dB(A).

Studiul de zgomot efectuat între anii 2011-2014 (în etape) a evidenţiat vulnerabilităţile care au dus la realizarea îmbunăţirilor enumerate la punctul 8.3, 1.1.2.

Conform Raport de analiză Z- 005/04.05.2015 elaborat de Cepstra Group, rezultatele măsurătorilor în punctele (6 puncte) din zona locuită efectuate în data de 23.04.2015 (orele 1230- 1510) se situează în limetele: 45,5-48,7 dB(A). Valorile se încadrează în limitele stabilite de OM nr. 119/ 2014.

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform STAS 10009/2017.

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis conform art. 16 din OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* | Mentenanţă | 0,01 | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate (bandă de cauciuc uzată) | Mentenanţă | 1 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice | Laborator | 0,05 |  | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 10 11 03 | Filtre saci | Sisteme de epurare a efluentului gazos | 1,5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice(şnur ceramic) | Mentenanţă | 0,01 | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | Cuptoare var (oprire/pornire) | 200 | t/an | Reintroducere in proces/valorificare prin operatori autorizaţi |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) | Desprăfuire filtre | 1 | t/an |  |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros | Atelier macanic | 0,02 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | Activitatea de mentenanţă | 0,5 | t/an | Stocare temporara spaţiu special amenajat. Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | Activitatea de mentenanţă | 0,8 | t/an |  |
| 13 08 99* | alte deşeuri nespecificate(unsori uzate) | Activitatea de mentenanţă | 0,01 | t/an |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | Ambalare var | 5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Ambalare var | 5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Ambalare var | 200 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Colectare selectivă / deşeuri menajere | 0,5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Activitatea de mentenanţă | 0,05 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | Activitatea de mentenanţă | 0,01 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate | Mentenanţă filtre, alte activităţi de mentenanţă | 0,5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Mentenanţă utilaje transport intern | 4 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 16 01 18 | Metale neferoase | Mentenanţă utilaje transport intern | 0,05 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13* | Mentenanţă EEE | 0,05 | t/an | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | Mentenanţă utilaje | 1 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* | Reparaţia cuptoarelor de var | 50 | t/an | Valorificare/eliminare prin operatori autorizaţi |
| 17 02 01 | Deşeu lemn | Intreţinere (exclusiv paleţi) | 0,4 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu | Reparaţii | 0,05 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel | Reparaţii | 80 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | Reparaţii | 3 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* | Reparaţii, investiţii | 30 | t/an | Eliminare /valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | Colectare selectivă/ deşeuri menajere | 1,1 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Deşeuri menajere personal deservent | 20 | t/an | Eliminare prin operatori autorizaţi |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Colectare selectivă / deşeuri menajere | 0,5 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | Mentenanţă | 0,01 | t/an | Valorificare prin operatori autorizaţi |

11.2. Deşeuri colectate

În vederea utilizării în procesul tehnologic de obţinere a amestecurilor, operatorul colectează următorul deşeu:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 01 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04*) | Funcţie de solicitarile existente pentru amestecuri | t/an | Valorificare prin utilizarea ca şi component al amestecurilor pentru stabilizarea solurilor(vezi tabel materii prime) | R5 | reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice; |
| 10 01 02 | cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui |  |  |  |  |  |
| Alte deseuri, conform anexei nr. 1 la prezenta AIM |

11.3.	 Deşeuri stocate temporar din deşeurile produse

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Compoziţie | Cantitate | UM | Mod stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* | Polisiloxan | 0,01 | t/an | Spaţiuspecial destinat |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate(banda uzata) | Cauciuc cu inserţie metalică | 1 | t/an | Spaţiuspecial destinat |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice | Cărbune | 0,05 | t/an | Ambalat în pungi duble de plastic Laborator, spaţiu destinat |
| 10 11 03 | Filtre saci | Tesătură cu fibră de sticlă | 1,5 | t/an | Spaţiuspecial destinat |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice(şnur ceramic) | minerale | 0,01 | t/an | Big-bag-suri, magazia de deşeuri |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | CaCO3 CaO | 200 | t/an | buncăr metalic/big-baguri în magazia de deşeuri |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) | CaO | 1 | t/an | buncăr metalic/big-baguri în magazia de deşeuri |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros | Fe, C | 0,02 | t/an | spaţiu special amenajat |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | hidrocarburi cu 20-50 atomi de carbon în moleculă | 0,5 | t/an | Butoaie metalice/ spaţiu special amenajat |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |  | 0,8 | t/an | Butoaie metalice/ spaţiu special amenajat |
| 13 08 99* | alte deşeuri nespecificate(unsori uzate) |  | 0,01 | t/an |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | celuloză | 5 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | PE | 5 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | lemn | 200 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice(PET din menajere) | PET | 1 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | Diversă | 0,05 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | Diversă | 0,01 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate | Tesături textile | 0,5 | t/an | Containere, depozit acoperit |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Cauciuc | 4 | t/an | spaţiu destinat / depozit acoperit |
| 16 01 18 | Metale neferoase | Metale neferoase | 0,05 | t/an | Spaţiu destinat/platformă betonată |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | DEEE | 0,05 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | Palstic, Pb, electrolit | 1 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* | Amestecuri de oxizi (Si, Al, Mg) | 50 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |
| 17 02 01 | Deşeu lemn | Lemn | 0,4 | t/an | Spaţiu special amenajat |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu | Al | 0,05 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel | Fe, C | 80 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | Diversă | 3 | t/an | Spaţiu destinat/ platformă betonată |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* | Amestecuri (beton, fier, mat. ceramic lemn, etc.) | 30 | t/an | spaţiu destinat / platformă betonată /big-baguri în magazia de deşeuri |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | celuloză | 1,1 | t/an | Spaţiu destinat/platformă betonată |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | diversă | 0,01 | t/an | Cutii |

11.4. Deşeuri valorificate/eliminate - titularul valorifică/elimină următoarele tipuri din deşeurile proprii,  în baza contractelor încheiate cu operatori economici autorizaţi în acest sens:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare / eliminare | Cod operaţi une | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* | 0,01 | t/an | Eliminare | D5 | Depozitarea în depozite special construite |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate(covor cauciuc) | 1 | t/an | Valorificare | R1 | întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice | 0,05 | t/an | Valorificare | R1 |  |
| 10 11 03 | Filtre saci | 1,5 | t/an | Valorificare | R1 |  |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice (şnur ceramic) | 0,01 |  | Eliminare | D5 | depozitarea în depozite special construite |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului | 200 | t/an | Reciclare/valorificare | R5 si/sau R12 | Reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice (Reintroducere/folosire în procesul de producţie) si/sau schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12* şi 10 13 13) | 1 | t/an | Reciclare/valorificare | R5 si/sau R12 |  |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros | 0,02 | t/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice | 0,5 | t/an | Valorificare | R1/R3 | întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie/reciclare |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 0,8 | t/an | Valorificare |  |  |
| 15 01 01 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | 5 | t/an | valorificare |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 5 | t/an | valorificare |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 200 | t/an | Valorificare |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice(din deşeurile menajere) | 1 | t/an | Valorificare |  |  |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 0,05 | t/an | Valorificare |  |  |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 0,01 | t/an | Valorificare |  |  |
| 15 02 03 | Filtre saci, alte textile necontaminate | 0,5 | t/an | Valorificare |  |  |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 4 | t/an | Valorificare |  |  |
| 16 01 18 | Metale neferoase | 0,05 | t/an | valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 1 | t/an | Valorificare |  |  |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 | 0,05 | t/an | Valorificare/eliminare | R12/D5 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11/depozitarea în depozite special construite |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05* | 50 | t/an | Valorificare/eliminare | R12/D5 |  |
| 17 02 01 | Deşeu lemn | 0,4 | t/an | Valorificare | R1 | întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie |
| 17 04 02 | Deşeu aluminiu | 0,5 | t/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 17 04 05 | Deşeu fier şi oţel | 80 | t/an | Valorificare |  |  |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* | 3 | t/an | Valorificare |  |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* şi 17 09 03* | 30 | t/an | Eliminare/valorificare | D5/R10 | depozitarea în depozite special construite/ tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică |
| 20 01 01 | hârtie şi carton | 1,1 | t/an | Valorificare | R1 | întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 20 | t/an | Eliminare | D5 | depozitarea în depozite special construite |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 0,01 | t/an | Valorificare | R12 | schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |

11.5. Operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate la/de pe amplasament, în conformitate cu prevederile   Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008-privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor din Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile, deşeurile de ambalaje - hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, anvelope uzate, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) - vor fi gestionate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje - operatorul are obligaţia realizării obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii deincinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2019 conform prevederilor anexei  nr. 5 şi a anexei nr. 3 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; neindeplinirea obiectivelor generează obligaţii de plata la Fondul de mediu conform prevederilor legale.

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (operatorul a declarat că nu are în dotare produse cu azbest).

11.11. Deşeurile periculoase transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul trebuie să se asigure că:

- Deşeurile sunt identificate şi inscripţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- Deşeurile sunt depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia la data emiterii AIM revizuită nu intră sub prevederile Directivei SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Cantităţile de substanţelor periculoase declarate de operator ca fiind maxim prezente la un moment dat pe amplasament sunt evidenţiate in tabelul de mai jos:

| Denumirea substanţei periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă la un moment dat pe amplasament | Cantitatea relevantă (tone) Anexa 1 la Legea 59/2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa şi categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Partea 1 | Partea 2 |
|  |  |  |  | Col. 2 | Col. 3 | Col. 2 | Col. 3 |
| Oxigen | Ox. Gas1 | H270 | 0,04 | 50 | 200 | 200 | 2000 |
| Acetilenă | Flam gas 1 | H220 | 0,012 | 10 | 50 | 5 | 50 |
| Motorină | Flam. Liq. 3), , Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2 | H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411, | 4,23 | 50 | 200 | 2.500 | 25.000 |

În cazul creşterii cantităţilor de substanţe periculoase prezente la un moment dat pe amplasament, operatorul are obligaţia să actualizeze notificarea şi să o depună la SRAPM Hunedoara în conformitate cu prevederile alin (6),  art. 7 din Legea 59/2016.

Cu toate că amplasamentul nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase operatorul are întocmite Planuri de urgenţă pe care le aplică în situaţii de urgenţă.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie

revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului/lor menţionat/te.

Operatorul SC Carmeuse Holding SRL Braşov are stabilită o procedură care descrie modul de lucru şi responsabilităţile privind identificarea situaţiilor de urgenţă potenţiale, precum şi prevenirea apariţiei acestora şi asigurarea capacităţii de răspuns corespunzătoare, în vederea reducerii şi eliminării impactului asupra mediului.

Pregatirea pentru situaţii de urgenţă si capacitate de raspuns in cadrul organizatiei se asigura prin elaborarea, testarea şi implementarea de Planuri de urgenţă adecvate situaţiei de urgenţă. Astfel pentru S.C. Carmeuse Holding S.R.L. – Punct de lucru Chiscadaga sunt stabilite :

| Identificare situatie de urgenta | Titlu Plan de urgenta | Cod plan de urgenta |
| --- | --- | --- |
| Acident de munca | Plan situaţie urgenţă în caz de accident de muncă | P-EHS-RO-DE-2.5 |
| Explozii | Plan situaţie urgenţă în caz de de explozie | P-EHS-RO-DE-2.4 |
| Incendiu | Plan situaţie urgenţă în caz de incendiu | P-EHS-RO-DE-2.2 |
| Poluare cu var sau materiale de amestec | Plan situaţie urgenţă în caz de poluari accidentale cu var sau cu materiale de amestec | P-EHS-RO-DE-2.1 |
| Poluare cu ulei | Plan situaţie urgenţă în caz de poluari accidentale cu ulei sau motorină | P-EHS-RO-DE-2.3 |

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a

probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.5. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.6. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitaţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Vor fi respectate "Consideraţiile generale" prevăzute în BAT ( Decizia 2013/163/UE).

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2009-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire şi descriere coş | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiţii de referinţă: Decizia 2013/163/UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3, 3.1 b) | C1- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.1 (K1) | Pulberi | Discontinuă semestrial | Conform standardelor in vigoare | 30 minute | - debit gaze evacuate - viteza gaze ev. - temperatura gaze 273 K - presiune 1013 hPa - 11 % O2 în vol |
|  |  | CO |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | COT | 1 data/an* |  |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF |  |  | 6-8 ore |  |
|  | C2- Coş filtru Redecam cuptor Maerz nr.2 (K2) | Pulberi | Discontinua semestrial | Conform standardelor in vigoare | 30 minute |  |
|  |  | CO |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |  |  |
|  |  | COT | 1 data/an* |  |  |  |
|  |  | PCDD/PCDF |  |  | 6-8 ore |  |
|  | Coşurile de la C3 la C8 aşa cum sunt descrise în tabel la punctul 9.1.1 | Pulberi totale | Discontinuă semestrial | Conform standardelor in vigoare | 30 minute | Condiţii de emisie |

*Masuratorile se vor efectua can se utilizează in cuptor amestecul de combustibil solid

Conform Autorizaţiei nr. 34/20.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 revizuită în data de 05.12.2014:

Pentru monitorizarea emisiilor de CO2 se utilizează metodologia bazată pe calcul cf. art. 24 din Regulamentul 601/2012.

Monitorizarea acestui poluant se realizează de către operator cu respectarea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu respectarea cerinţelor din Regulamentul (UE) nr.  601/2012.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conţinutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform

condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita amplasament-zona poarta acces, partea dinspre locuinţe | Pulberi(PM10) | semestrial | Conform standardelor in vigoare |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

În conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 373/13.12.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor Mureş, indicatorii de calitate ai: apelor apelor uzate fecaloid-menajere, cele provenite din cadrul laboratorului şi pluvialul, evacuate în reţeaua de canalizare a SC HeidelbergCement Romania SA - Punct de lucru Chişcădaga, se vor încadra în valorile impuse de administratorul canalizării şi administratorul staţiei de epurare, respectiv SC HeidelbergCement Romania SA.

13.5. Monitorizarea solului

Influenţa activităţilor care se desfăşoară pe amplasamentul situat în Chişcădaga, str. Principală nr. 1, asupra calităţii solului - situat înafara amplasamentului, este monitorizată de operatorul HeidelbergCement România SA operatorul Fabricii de ciment Chişcădaga.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici (proces obţinere var) monitorizaţi/frecvenţa de monitorizare a acestora: se monitorizează continuu temperatură, presiune, debite, calitate/cantităţi materie primă.

Întregul proces tehnologic este automatizat şi este urmărit de operatori pe un panou central de comandă. Sunt urmărite datele pentru toate fazele procesului tehnologic şi sunt semnalate eventualele abateri de la parametri programaţi.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

Sunt reprezentate de deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului. Alături de aceste dşeuri, pe amplasament mai rezultă deşeuri din activitatea de mentenanţă precum şi cele produse de personalul deservent.

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM Hunedoara, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Operatorul SC Carmeuse Holding SRL are încheiat contract de transferare a responsabilităţii pentru îndeplinirea obiectivelor privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje cu Financiar Recycling SA şi Rom Pack Management SA, care implică inclusiv servicii privind raportarea datelor.

În situaţia îndeplinirii obiectivelor în mod individual conform prevederilor Legii nr. 249/2015 art. 16 alin (2) lit. a), raportarea datelor conform Ordinului 794/2012, este în sarcina SC CARMEUSE HOLDING SRL.

Tipurile de ambalaje pentru care se vor face raportări sunt enumerate în tabelul de mai jos:

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambalaje hartie/carton | Saci hârtie | Variabilă (funcţie de cantitatea de produs ambalat introdusă pe piaţa românească) | to |
| Ambalaje plastic | Folie, big-bag-uri |  |  |
| Ambalaje lemn | Paleţi lemn |  |  |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvenţă de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Z P1 - la limita încintei, langă poarta noului pavilion administrativ | Nivel de zgomot | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |
| Z P2 - la limita incintei, în punctul cel mai apropiat de locuinte | Nivel de zgomot | Semestrial | Conform standardelor în vigoare |

13.9. Monitorizare miros

Nu e cazul. Activitatea nu generează mirosuri.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor/preparatelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite prin înregistrări în documentele interne de evidenţă.

## 13.11.   Monitorizare închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere elaborat la nivel de amplasament.

Masurile propuse la incetarea activitatii de catre societatea SC CARMEUSE HOLDING SRL-Punct de lucru Chiscadaga presupune efectuarea operatiilor de: oprire, golire, asigurare, eventual dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a componentelor care le deservesc. În acest sens operatorul propune parcurgerea urmatoarelor etape:

Etapa I: pregatiri preliminare care constau în:

- Solicitarea actelor de reglementare la încetarea/închiderea activităţii;

- Întocmirea unui program de lucrări;

- Desemnarea unui operator specializat, sau a unei echipe de specialişti din cadrul SC Carmeuse Holding SRL în vederea efctuării lucrărilor din proiectul de închidere;

- Stabilirea masurilor de supraveghere şi control pe perioada în care se efectuează

lucrările

- Delimitarea zonei de efectuare a operaţiilor de închidere

Etapa II: oprirea activităţii

- Se procedează la oprirea normală a instalaţiilor/utilajelor, în conformitate cu instrucţiunile de oprire aferente fiecărei instalaţii sau utilaj;

- Se evacuează toate deşeurile de pe amplasament;

- Se golesc de continut toate componentele instalaţiilor (substante, combustibili, uleiuri, etc.) şi se stochează în ambalaje adecvate în vederea transportului de pe amplasament;

- Se suflă sau se spală, în funcţie de situaţie, fiecare utilaj, conform instrucţiunilor prevăzute;

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer), sau spălare, după caz;

- Spaţiile/instalaţiile de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet şi se verifică vizual corectitudinea operaţiilor efectuate;

- Toate conductele se blindează la limita instalaţiei;

- Se executa alte operaţii specifice fiecărei instalaţii, operatii prevăzute în instructiunile de lucru pentru o oprire de lungă durată;

- Se inspectează vizual efectuarea corectă a tuturor operaţiilor prevăzute;

- Se execută spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor de canalizare;

Etapa III: energie electrica

- Se intrerupe alimentarea cu energie electrica (la toate utilajele si instalatiile) de la posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala de Distributie Deva a S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, acestia trebuind sa faca, in mod obligatoriu, intreruperea alimentarii din statia de alimentare;

- verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu energie electrica de la posturile de

transformare ale Punctului de lucru Chiscadaga.

Etapa IV: gaz metan

- Se intrerupe alimentarea cu gaz metan a cuptoarelor de var Maerz şi a centralei termice;

- Se execută blindarea conductelor şi verificarea acestei operaţii;

- Se face verificarea intreruperii gazului metan.

Etapa V: demontări

- Se execută demontarea părţilor componente ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si aparate de masura şi control.

Etapa VI: dezmembrari

- Dezmembrarea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje,

platforme, scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin sudura electrica;

- Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea evacuarii;

- Îndepărtarea pilonilor din beton armat pentru sustinere, operatie care se poate executa prin implozie de catre firme specializate in astfel de operatii;

- Demolarea manuala sau mecanizata a zidariei;

- Depozitarea si apoi evacuarea deseurilor de caramizi;

Etapa VII : deseuri

- Deşeurile rezultate se colectează la locul de producere şi se depun fie în recipienţi adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul şi de dimensiunile de gabarit. Totodată în  incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri, poziţionate astfel încat sa permita accesul uşor al mijloacelor de transport şi uşurinţa procesul de incarcare;

- Dacă este necesar asupra deşeurilor se execută operaţii de strangere/sortare/regrupare, în vederea stocării temporare pe categorii, pana la trimitere către valorificare/eliminare, care se va face prin operatori autorizaţi;

- În vederea transportului deseurilor rezultate, se respectă prevederile legale în conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Mijloacele de transport utilizate vor fi adecvate naturii deşeului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate in colectare/ valorificare deseuri, firme care deţin Autorizaţie de mediu pentru acest tip de activitate.

Etapa VIII: Reconstructie ecologica

- Refacerea terenului pentru a-l aduce la starea iniţială se va face in funcţie de destinatia care urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza.

- Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

- Planul de inchidere pentru instalaţiile existente pe amplasament va fi actualizat de către societate dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Hunedoara raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: APM Hunedoara şi GNM – Comisariatul judeţean Hunedoara, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la APM Hunedoara în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Hunedoara şi la primăria comunei Şoimuş.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevarea şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2009.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 3. c) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
|  | CO | 500 mii |  |  |
|  | CO2 | 100 milioane |  |  |
|  | NOx/NO2 | 100 mii |  |  |
|  | SOx/SO2 | 150 mii |  |  |
|  | PM10 | 50 mii |  |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la APM Hunedoara

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Hunedoara şi în cadrul RAM:

- chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raport anual de mediu (RAM include datele de la pct 14.4) | anual | 1martie a anului următor anului de referinţă |  |
|  | Raportarea PRTR* | anual | 30 aprilie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Gestiunea deşeurilor* | anual | 1martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Ambalaje şi deşeuri de ambalaje* | anual | 25 februarie a anului următor pentru anul precedent-vezi pct. 13.8 | http://raportare.anpm.ro |
|  | Raport privind* reclamaţiile de mediu(pct. 14.1.4) | De cate ori apar | luna următoare primirii reclamatiei (max 10 zile de la în ceputul lunii) |  |
|  | Monitorizarea* |  |  |  |
|  | - aer emisii | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |
|  | - aer imisii | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |
|  | - zgomot | semestrial | În primele 10 zile ale lunii următoare încheierii semestrului |  |
|  | Inventarul emisiilor | anual | 15 martie a anului următor | http://raportare.anpm.ro |
|  | Notificari încetare/reluare activitate | Cand este cazul | Înainte de luarea măsurii |  |
|  | Masuri impuse de autoritatea de control şi modul de realizare | Cand este cazul | După realizarea măsurilor |  |
|  | Raport accidente/incidente care afectează mediul (pct. 14.1.3) | - notificare - raport | - imediat(max 1h) - cel mai scurt timp posibil |  |
|  | Raport situaţii de funcţionare altele decat cele normale | Cand este cazul | - în cel mai scurt timp posibil |  |
|  | Planul de închidere a instalaţiei(actualizare) | Cand este cazul | Imediat după actualizare |  |

* date ce vor fi incluse in RAM

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii în instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea prealabilă a APM Hunedoara.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Hunedoara, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Hunedoara:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediul înconjurător.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Hunedoara şi GNM – SCJ Hunedoara  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea autorităţilor competente;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Bazinale Mureş;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara-Deva, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea SC CARMEUSE HOLDING SRL prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie documentele solicitate în vederea controlului activităţii, precum şi facilitarea prelevării de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  APM Hunedoara şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru: ambalajele introduse pe piaţa internă, emisiile atmosferice din surse fixe, substanţele clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, pentru a putea fi consultate la sediul APM Hunedoara sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte prevederile Planul de închidere a instalaţiei întocmit. Acesta trebuie să fie agreat de APM Hunedoara. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Hunedoara şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara

# Prezenta autorizaţie de integrată de mediu a fost emisă în 3 exempare, fiecare exemplar având un număr de 58 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Viorica Georgeta BARABAŞ

ŞEF SERVICIU,

Avize, Acorduri, Autorizaţii

Lucia Doina COSTINAŞ

Întocmit,

Viorica Rusu

# 17. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv. |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său. |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. ... | Agenţia pentru Protecţia Mediului ..., |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. ... al G.N.M. | Comisariatul Judeţean ... al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | ABA..... | Administraţia Bazinală de Apă.... |
| 5 | AIM | Autorizaţie Integrată de Mediu |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | RAM | Raport anual de mediu |
| 13 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 14 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 15 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 16 | BREF | Document de referinţă asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile (2013) |
| 17 | IMA | Instalaţie mare de ardere |
| 18 | VLE | Valori limită de emisii |
| 19 | CMA | Concentraţie maximă admisă |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 3 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 3 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 5 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 6 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 9 |
| 7.1 | Apa | 9 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 10 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 11 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 11 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 13 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 21 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 22 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 22 |
| 9.2 | Emisii în apă | 26 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 27 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 28 |
| 10.1 | Aer | 28 |
| 10.2 | Apă | 28 |
| 10.3 | Sol | 29 |
| 10.4 | Zgomot | 29 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 30 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 35 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 37 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 42 |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 45 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 47 |
| 17 | DICŢIONAR DE TERMENI | 49 |
| 18 | ABREVIERI | 50 |
| 19 | CUPRINS | 57 |
| 20 | Anexa 1 | 58 |

ANEXA 1

| Cod deşeu | Denumire deşeu (cf. Decizia 2014/955/UE) |
| --- | --- |
| 10 01 03 | cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |
| 10 02 01 | deşeuri de la procesarea zgurii |
| 10 02 02 | zgură neprocesată |
| 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07* |
| 10 02 10 | cruste de tunder |
| 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11* |
| 19 01 14 | cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13* |